Исследование структуры текстильных материалов из шерстяных волокон модифицированных потоком плазмы ВЧЕ разряда пониженного давления

- И.Ш. Абдуллин, Е.В. Кумпан,  В.В. Хамматова, Г.Р. Залялютдинова

Казанский государственный технологический университет, Россия,

420015 г. Казань ул.К.Маркса д.68

В последнее время наблюдается повышенный спрос на изделия из природных волокон, в частности из шерсти. Волокно шерсти совершенно особое текстильное волокно, обладающее уникальной химической и физической структурой. Недостатком швейных изделий, изготовленных из шерстяных текстильных материалов, является значительное удлинение и небольшая прочность, что приводит к быстрой потери формы изделия в процессе эксплуатации.

Одним из направлений расширения и улучшения механических свойств текстильных материалов на основе шерстяных волокон, является электрофизический метод модификации потоком плазмы ВЧЕ разряда пониженного давления.

Модификация шерстяных текстильных материалов осуществлялась на высокочастотной плазменной установке с частотой генератора 13,56 МГц, при мощности разряда от 0,5 до 2,0 кВт, давлении в вакуумной камере от 13 до 80 Па. в качестве плазмообразующего газа использовался аргон, с расходом от 0,02 до 0,08 г/с, время воздействия от 60 до 540 с.

Результаты проведенных исследований показывают, что поток плазмы ВЧЕ разряда пониженного давления является эффективным инструментом объемной модификации свойств волокон шерсти при следующих параметрах: времени воздействия 180 с, рабочем давлении 30 Па, мощности разряда 1,7 кВт, расходом плазмообразующего газа аргона 0,04 г/с.

Микрофотографии структуры опытного образца волокна шерсти по сравнению с контрольным, свидетельствуют о том, что воздействие потока плазмы ВЧЕ разряда пониженного давления приводит к сглаживанию поверхности кутикулы, чешуйки плотно прилегают друг к другу, волокно становится более плотным, прочным. И как следствие, приводит к увеличению прочности текстильных материалов на 33% – 40%, повышению удлинения на 10 – 16 %, жесткости текстильных материалов при изгибе в продольном и поперечном направлениях на 16%, уменьшению сминаемости шерстяных текстильных материалов на 30%.