ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ

НА ПРОЦЕССЫ ДЕПИГМЕНТИРОВАНИЯ ШУБНЫХ ОВЧИН.

М.В.Антонова

Казанский государственный технологический университет (420015 Казань, ул. К.Маркса 68, e-mail: )

Для улучшения эксплуатационных и потребительских свойств, внешнего вида изделий, санитарно – гигиенических условий труда, экологичности производства путём модификации свойств материала в процессах его выделки, отбеливания, крашения и отделке, более перспективно применение электрофизических методов обработки.

Новейшими являются исследования влияния ВЧ – плазмы пониженного давления на процессы выделки и отделки меховых и шубных овчин [1].

В данной работе исследована возможность применения низкотемпературной плазмы в процессе обесцвечивания пигментированного волосяного покрова шубной овчины и дальнейшего его окрашивания в светлые тона, а также уменьшения концентрации пероксида водорода в ванне.

Плазменную обработку проводили на ВЧ плазменной установке, состоящей из ВЧ – генератора, ВЧ – плазмотрона, системы газоснабжения, вакуумной камеры и измерительной аппаратуры.

У партий образцов прошедших обработку ВЧ - плазмой пониженного давления показатель осветления выше, чем у партий контрольных образцов. Это говорит о более интенсивной сорбции и диффузии  окислителя в  объем волоса обработанного ВЧ - плазмой пониженного давления.

Обработка мехового полуфабриката НТП в определенных режимах способствует раскрытию чешуек кутикулы, повышая тем самым реакционную способность волоса.

При проведении процессов депигментирования с применением ВЧ плазменной обработки, возможно, добиться повышения белизны волосяного покрова в среднем на 20- 25 %, не ухудшая эксплуатационных свойств готового полуфабриката.

Используемая литература

[1] Абдуллин И.Ш. Исследование высокочастотного диффузного разряда в процессах обработки поверхностей / НПО "Мединструмент"-Казань,1988. - 75 с.- Деп. в ВИНИТИ.9.03.88.№ 1571-1389.