ВЛИЯНИЕ низкотемпературной плазмы на СВОЙСТВА СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛОВ для верха обуви

Н.В. Тихонова

Казанский государственный технологический университет, Россия,                      e-mail: sapr415@mail.ru

Перспективным методом модификации кожи и полимерных материалов для верха обуви является воздействие неравновесной низкотемпературной плазмой. Установлено, что воздействие ННТП на натуральную кожу является комплексным: происходит одновременно обработка внешней поверхности материала и внутренней поверхности пор и капилляров. При этом происходят изменения физико-механических характеристик материалов, что является основой повышения качества обуви после плазменной обработки.

Экспериментально исследовано воздействие ННТП на систему материалов для верха обуви. На первом этапе эксперимента варьировались следующие параметры ННТП обработки: мощность разряда Wp=0,15-2,01кВт, расход плазмообразующего газа (аргон) G=0,04-0,12г/с, рабочее давление в разрядной камере P=13,3–80Па, время обработки материала t=60–900с.

Проведенные исследования, показали, что ННТП обработка кожи для верха обуви из шкур КРС хромового дубления в режиме Wp=1,6кВт, P=13,3Па, GAr=0,04 г/с, t=180с. позволяет увеличить физико–механические показатели кожи: увеличиваются предел прочности при растяжении и прочность лицевого слоя на 25-30 %, увеличивается устойчивость покрытия к многократному изгибу на 33 %, устойчивость к истиранию на 50%, модуль упругости на 30%, жесткость на 30%. Однако, при дальнейшем увеличении указанных параметров, данные показатели снижаются.

На втором этапе эксперимента исследовалось воздействие ВЧЕ плазмы пониженного давления на систему обувных материалов до операций склеивания и варьировались следующие параметры: Wp= 0,7–2,01кВт, G=0,04-0,06 г/с, P=13,3 - 26,6 Па, t=180–420с.

Установлено, что плазменное воздействие на систему материалов верха обуви, не ухудшает показателей обуви клеевого метода крепления, а по ряду показателей улучшает характеристики: увеличивается адгезионная прочность крепления подошвы на 30–40%, прочность ниточных креплений на 60%, уменьшается остаточная деформация подноска на 50%, задника на 30 – 40 %, гибкость улучшается на 15 – 20% тем самым значительно улучшая эксплуатационные характеристики обуви.