К вопросу о технологии ННТП Модификации натуральной кожи для верха обуви

Н.В. Тихонова, Л.Ю. Махоткина, В.И. Махоткина

Казанский государственный технологический университет,  Россия,                     e-mail: sapr415@mail.ru

Одним из направлений современного производства является разработка технологий повышения потребительских свойств промышленных изделий, в том числе - обуви. Как известно, надежность, износостойкость, формоустойчивость обуви с верхом из натуральной кожи в значительной степени определяются свойствами материала верха. Известно, что обработка натуральной кожи ННТП приводит к улучшению качества кожи и увеличению ее физико-механических показателей. Исследование влияния ННТП на натуральные материалы животного происхождения представляет значительный интерес в связи с разработкой основ экологически чистых технологий модифицирования материалов. Учитывая это, разработка методов модифицирования как поверхностных слоев так и всего материала в объеме является актуальной задачей для развития новых современных технологий.

Результат воздействия ННТП на капиллярно-пористый материал, каким является натуральная кожа, обусловлен параметрами создаваемой плазмы. Например, при фиксированных значениях давления и расхода газа с увеличением мощности разряда до 1,0кВт увеличивается энергия ионов и плотность ионного тока, что сказывается на увеличении разрывной нагрузки, модуля упругости и прочности лицевого слоя натуральной кожи. Увеличение расхода плазмообразующего газа при фиксированных значениях мощности разряда и давления в разрядной камере до 0,04г/с приводит к изменению физико-механических свойств волокнистого материала, однако, при дальнейшем увеличении расхода – эффект воздействия плазмы уменьшается, так как при этом, несмотря на увеличение энергии ионов, происходит значительное уменьшение плотности ионного тока и возрастание теплового потока. Изменение давления в разрядной камере приводит к изменению энергии ионов и плотности ионного тока и, как следствие, к изменению эффекта воздействия ННТП на характеристики модифицируемого материала.

При обработке ННТП, неблагоприятное воздействие на структуру натуральной кожи является наименьшим. Но достижение оптимального соотношения характеристик натуральной кожи для верха обуви представляет собой сложную задачу и требует проведения специальных исследований для каждого конкретного случая.