Аспекты применения плазменных технологий в производстве изделий из кожи

Н.В. Тихонова, Е.А. Емельцова, Л.Ю. Махоткина, И.Ш.Абдуллин

Казанский государственный технологический университет,  Россия,                     e-mail: sapr415@mail.ru

С целью обоснования применения ННТП обработки для модификации материалов обувной и кожгалантерейной промышленности, с последующим созданием технологических процессов проведена оценка параметров обработки, влияющих на результат модификации материалов.

Анализ результатов измерений параметров плазмы показывает, что само по себе воздействие электромагнитных полей и тока в плазме невелико, но, взаимодействуя с заряженными частицами плазмы, электромагнитные поля передают им энергию, достаточную для поддержания в струе высоких концентраций заряженных частиц и эффективного взаимодействия их с капиллярно-пористой структурой натуральной кожи. Полученные зависимости между параметрами установки и параметрами обработки указывают на возможность эффективной регулировки характеристик материалов. Диапазон расхода плазмообразующего газа (0,03 – 0,08г/с) и мощности разряда (0,5 – 2,5кВт), при которых степень ионизации максимальна, а радиальное распределение концентрации заряженных частиц наиболее однородно, характеризуются максимальной равномерностью обработки натуральной кожи.

Известно, что плазменный разряд зажигается как у поверхности, контактирующей с потоком плазмообразующего газа, так и в порах волокнистых материалов, не имеющих прямого контакта с ННТП. В микропорах кожевой ткани в высокочастотном поле зажигается несамостоятельный разряд. Ионы, порождаемые этим зарядом, рекомбинируют на стенках микропор с выделением энергии рекомбинации, что приводит к модификации внутренних стенок микропор, объемной модификации. А именно: пучки волокон после воздействия плазмы в «слабых» режимах приобретают напряженность, направление становится более определенным, а пучки – более жесткими и упругими, но вместе с тем, уменьшение и выравнивание компактности сплетения приводит к уменьшению плотности кожевой ткани, волокнистая структура разделяется и кожа становится более мягкой и тягучей. Увеличение же мощности или времени воздействия ННТП («сильный» режим) увеличивает компактность сплетения волокон и кожа становится плотнее. Таким образом воздействие ННТП дает широкие возможности модификации свойств материалов обувной и кожгалантерейной промышленности.