ВЛИЯНИЕВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТОКА ПЛАЗМЫ  ВЧЕ- РАЗРЯДА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ НЕШЕРСТЯНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ

И.Ш. Абдуллин, В.В.  Хамматова, Е.В.  Слепнева

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, РОССИЯ, 420015, КАЗАНЬ,

ул. КАРЛА МАРКСА, 68, E-mail:  elenaslep@mail.ru

Преимущество метода воздействия потока плазмы ВЧЕ-разряда пониженного давления на наноструктуру натуральных высокомолекулярных материалов заключается в незначительном количестве химических превращений на обрабатываемой плазмой поверхности и объеме тела, а также неизменности химического состава полимера [1].

Целью работы является исследование влияния воздействия низкотемпературной плазмы на свойства шерстяного волокна в процессе первичной обработки.

В качестве объекта исследования выбрана шерсть овечья немытая мериносовая Ιдлины, полутонкая, полугрубая высшего сорта 1 длины.

Модификация шерстяного сырья выполнялась на высокочастотной  плазменной установке, с частотой генератора 13,56 МГц, напряжение на аноде Ua =1,5 кB, ток анода Ia = 0,3-0,8 A, давление в вакуумной камере Р = 26,6 Па, время обработки t = 3 мин., расход плазмообразующего газа G= 0,04 г/с, в качестве плазмообразующего газа использовался аргон.

В результате модификации шерстяного волокна потоком плазмы ВЧЕ-разряда пониженного давления при следующих параметрах: Ua =1,5 kB, t = 3 мин, Р = 26,6 Па, Gарг.= 0,04 г/с   снижается содержание массовой доли минеральных примесей у мериносовой шерсти на 54,0%, у полутонкой на 57,4% и у полугрубой на 58,4 %; содержание массовой доли растительных примесей снижается у мериносовой шерсти на 44,9%, у полутонкой на 28,6 % и у полугрубой на 73,7 % . Результаты исследований объясняются тем, что в процессе промывки в модифицированных волокнах минимизируются силы сцепления волокна с загрязняющими примесями, имеющими отрицательный  электрический заряд [2], за счет сообщения ВЧ - плазмой, отрицательного заряда чешуйкам кутикулы. Из - за взаимного отталкивания друг от друга одноименно заряженных пластин чешуек происходит их раскрывание, что способствует более легкому удалению сорных примесей, очищают его от различных частиц органического и неорганического характера, образовавшихся в результате жизнедеятельности животного.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Абдуллин И.Ш. Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения / И.Ш. Абдуллин, В.С.  Желтухин, Н.Ф. Кашапов .- Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2000. – 348 с.

[2] Гусев В.Е. Сырье для шерстяных и нетканых изделий и первичная обработка шерсти/ В.Е. Гусев. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 406 с.