ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПОКРЫТИЙ НА ТКАНИ И ОРГАНЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

М.М.Гребенщикова, И.Ш.Абдуллин

КГТУ Россия 420015 г.Казань, ул.Карла Маркса, 68  grebenschikova.marina@yandex.ru

Плазменные конденсаты некоторых металлов четвертой группы и их тугоплавкие соединения обладают доказанной биологической активностью в отношении болезнетворной микрофлоры[1], отсутствием цитотоксичности в отношении клеток млекопитающих[2], отсутствием выраженного влияния на состав их крови и поведенческие реакции, в связи с чем практический интерес представляет  исследование общей токсичности  конденсатов с капельной нанофазой из нитридов титана, циркония, гафния с точки зрения изучения их воздействия на морфологический состав тканей и органов млекопитающих. Импланты изготавливали из нержавеющей стали марки 12х18Н9Т, они имели форму скобы с поверхностным слоем  4-5 мкм с капельной  нанофазой размером 200-500 нм, сконденсированной из паровой металлической фазы  из исследуемого материала. Материал конденсировали  методом  КИБ (конденсацией из пламенной фазы в условиях ионной бомбардировки) с очисткой поверхности  образцов ионами титана и ионами аргона ВЧ плазмы. Были получены конденсаты меди, нитрида циркония, нитрида титана и нитрида гафния. Экспериментальные исследования проводили на половозрелых лабораторных животных – белых крысах, с массой тела 250-300 г. При гистоисследовании органов и тканей животных было установлено влияние материала покрытия импланта на состояние исследуемых образцов. В результате исследования уставлены значительные изменения в почках и печени животных группы с омедненными образцами, в группе с образцами, покрытыми смесью нитридов титана и гафния изменения были умеренными, с ярко выраженной регенерацией соединительной и мышечной ткани и минимальным обызвествлением некоторых мышечных глыбок.

Таким образом, для дальнейших исследований в контакте с живым организмом можно рекомендовать покрытия смеси нитридов титана и гафния, как наиболее толерантные по всем показателям к клеткам живого организм.

ЛИТЕРАТУРА

- Гребенщикова М. М. Абдуллин И.Ш. Плазменные конденсаты с биологически активными свойствами. Сборник «Новые технологии и материалы легкой промышленности». - 2010. – С.312-317.

- И.Ш. Абдуллин, М.М.Гребенщикова. Цитотоксические свойства плазменных конденсатов. Вестник Казанского Государственного Технологического Университета -  2010. -10 - С. 117.