ИССЛЕДОВАНИЕ ВЧ ПЛАЗМЫ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Fe-Al

В.А.Сурков, И.Ш. Абдуллин, А.Ф. Дресвянников

КГТУ, РФ, РТ,420015,Казань, ул. К.Маркса,68. Еmail: office@kstu.ru

Перспективным методом получение интерметаллидных материалов является метод электрофизической обработки путем воздействия высокочастотной (ВЧ) плазмы.

Результаты исследования

Исследование воздействия ВЧ-плазмы пониженного давления на композиционные материалы на основе системы Fe-Al проводились путем предварительного внесения порошковых материалов в кварцевую колбу, из которой откачивался воздух, при этом создавался вакуум 0,1 МПа. В дальнейшем кварцевая колба запаивалась, и находившейся в ней порошок системы Fe-Al был готов для проведения эксперимента[1,2].

Таблица 1.Технологические параметры процесса ВЧ-плазмы пониженного давления

| Состав композиционного порошка | Ркам. (Па) | G (г/с) | Iа (А) | Uа (кВ) | Плазмообр. газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe-70Al | 30 | 0,04 | 0,7 | 7,8 | Аr |
| Fe -50Al | 30 | 0,04 | 0,8 | 7,8 | Аr |

.

Таблица 2. – Результаты анализа минерального состав

| № пробы | Фазовый состав |
| --- | --- |
| 1.Fe-50Al до обработки ВЧИ | Кубические α-Fe и Al |
| 2. Fe-50Al после обработки ВЧИ | Кубический Al0,5Fe0,5 , следы орторомбического Al5Fe2 |
| 3. Fe-70Al до обработки ВЧИ | Кубические Al и α-Fe |
| 4. Fe-70Al после обработки ВЧИ | орторомбический Al5Fe2 |

Анализ исследования порошков системы Fe-Al методом электронной микроскопии представлен на рис. 1-4.

| Рис.1. Проба 1 | Рис.2. Проба 2 | Рис.3.Проба3 | Рис.4. Проба 4 |
| --- | --- | --- | --- |

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллин И.Ш. Применение ВЧ плазмы пониженного давления для газонасыщения поверхности металлов / И.Ш. Абдуллин, В.С. Желтухин // Вестн. Казан. технолог. ун-та. – 2003. – № 1. –  С.172 – 179.

2. Абдуллин И.Ш. Физическая модель взаимодействия высокочастотной плазмы с твердыми телами в динамическом вакууме / И.Ш. Абдуллин, В.С. Желтухин, В.В. Кудинов // Журн. Физ. и хим. обработки материалов. – 2003. – №3. –  С.40 – 46.