РАЗРАБОТКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОКРЫВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ И ИХ СОСТАВОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НТП ОБРАБОТКИ

Н.А Дегтярев, И.Ш Абдуллин, Г.Р. Рахматуллина

Казанский государственный технологический университет, Россия,

г. Казань, ул. К.Маркса, 68, kolia86_09@mail.ru

В последнее время в качестве перспективного метода модификации материалов в настоящее время все больше применяется такой нетрадиционный способ обработки материалов легкой промышленности, как воздействие неравновесной низкотемпературной плазмы.

Поэтому актуальной задачей является модификация отечественных материалов, применяемых при покрывном крашении, с целью улучшения их физико – механических характеристик, что позволило бы получать отечественную кожу с новыми улучшенными эксплуатационными свойствами.

Основной целью работы является модификация отечественных компонентов покрывных композиций с целью улучшения свойств покрытия за счет воздействия потока неравновесной низкотемпературной плазмы пониженного давления.

Впервые установлено, что обработка отечественных пленкообразователей низкотемпературной плазмой позволяет существенно улучшить их механические свойства за счет упорядочения структуры. А именно, у отечественных пленкообразователей модифицированных неравновесной низкотемпературной плазмой в твердом виде, повышается прочность до 40%, с одновременным увеличением удлинения до 2,5 раз, а обработка пленкообразователей в жидком виде, существенно увеличивает удлинение до 8 раз.

В работе также определено, что обработка отечественных пигментных концентратов низкотемпературной плазмой снижает их расход до 7 раз для обеспечения полной укрывистости, за счет измельчения (уменьшение гидродинамического радиуса на 18,5%) и более равномерного распределения частиц пигмента в концентрате.

Таким образом, проведенные исследования позволяют утверждать, что модификация отечественных компонентов покрывных композиций неравновесной низкотемпературной плазмой позволит существенно улучшить физико-механические и эстетические свойства покрывной композиции в целом, что в свою очередь приведет к повышению эксплуатационных свойств отечественной кожи с покрытием.