Плазмоинициированная модификация шерсти

порошками алюмосиликатов

А.С. Желнова*,  Л.В.Шарнина*, Е.Л.Владимирцева*, В.В. Хамматова**

*Ивановский государственный химико-технологический университет,

Россия, г.Иваново, пр. Ф.Энгельса,7. E-mail: sharnina@isuct.ru

**Казанский государственный технологический университет

Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.К.Маркса, 68. E-mail: venerabb@mail.ru

Специфика строения шерстяного волокна, амфотерная природа   кератина открывают широкие перспективы для модификации свойств шерсти. Хорошо известно модифицирующее действие низкотемпературной плазмы на шерстяное  волокно, которое приводит к изменению аминокислотного состава  и сглаживанию чешуйчатого слоя шерсти. Вместе с тем  такое «полирующее» действие плазмы сопровождается появлением микродефектов, а изменение кислотной емкости поверхностных слоев создают условия для химической и физической сорбции ультрадисперсных порошков и некоторых препаратов. Нанесение и закрепление алюмосиликатов  на шерстяном приводит к повышению устойчивости шерсти к гниению, окрасок - к выцветанию и дает возможность получить на материале оригинальные колористические эффекты.

В данном исследовании осуществлялась предварительная обработка шерстяного волокна в плазме тлеющего разряда, которая интенсифицировала сорбционные процессы из дисперсий порошков, т.е. с одной стороны, предполагается использовать плазму, как инструмент модификации свойств поверхности полимера, а с другой стороны,  внедрить на эту поверхность  нанофракции алюмосиликатных порошков  с целью модификации свойств самого волокна.

| 1;1* – пелгусовская глина; 2;2* - бентонит; * - плазмоактивированное волокно | Исследование процесса сорбции по изменению массы волокна при обработке в дисперсии глинистых минералов показывает экстремальный ход зависимости (кривые 1 и 2). Это является следствием двух одновременно происходящих процессов: сорбции мельчайших частиц порошка и истирание поверхности шерсти грубодисперсной фракцией алюмосиликатов. Для плазмоактивиронных волокон (кривые 1* и 2*) экстремальный характер кривых становится более выраженным. Сорбционная емкость волокна увеличивается в 2-3 раза, а время максимальной сорбции уменьшается с 30-40 до 15-20 мин. |
| --- | --- |