ИОННО-ПЛАЗМЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ  ШЕРСТЯНЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Л.Р. Джанбекова, Л.А. Сагирова, И.Ш. Абдуллин

ГОУ ВПО "КГТУ", РФ, г. Казань,К.Маркса,68

E-mail:tkim1@kstu.ru

Одной из важнейших проблем, успешное решение которых определяет перспективы развития отраслей промышленности, является проблема высокоэффективной очистки сточных вод, газовоздушных выбросов, разделения смесей различной химической природы. Использование для этих целей нетканых материалов обусловлено их основными свойствами - воздухопроницаемостью, капиллярностью, влагопоглощаемостью и др. Вместе с тем, традиционные нетканые материалы, используемые для изготовления фильтров, не всегда удовлетворяют предъявляемым потребительским требованиям.

В работе представлены результаты исследований по разработке модифицированных фильтрующих материалов на основе шерстяного войлока. Рассматривалась возможность увеличения фильтрующей способности технического полугрубошерстного войлока, предварительно обработанного в потоке  ВЧЕ НТП при U = 2–8 кВ, I =0,3–0,9 А, t = 1–15 мин [1], в атмосфере аргона, с последующим ионно-плазменным напылением наночастиц титана.

Исследование фильтрующей способности показало, что скорость фильтрации войлочных фильтров с нанесенными на них наночастицами титана в сравнении с контрольным образцом возрастает в среднем в 2 раза, в то время как фильтрующая способность модифицированных плазмой  образцов без напыления повышается по сравнению с контрольными образцами не более чем на 6-8%.

Установлено, что использование метода ионно–плазменного напыления в сочетании с обработкой в ВЧЕ плазме пониженного давления позволяет повысить эксплуатационные характеристики шерстяных нетканых материалов без ухудшения их прочностных свойств

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллин, И.Ш. Исследование влияния высокочастотной плазмы пониженного давления на свойства нетканых материалов / И.Ш. Абдуллин, Р.Н. Гимадитдинов, Л.Р. Джанбекова и др. - Сб. статей IV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Новые технологии и материалы легкой промышленности", 21-23 мая 2008. Казань, КГИУ, 2008. -  С.85-86.