Влияние ВЧ плазменной модификации на структуру коллагеновых фибрилл кожевенного сырья и полуфабриката

Э.Ф. Вознесенский

Казанский государственный технологический университет 
(420015 Казань, ул. К.Маркса 68, howrip@rambler.ru)

Исследовано влияние ВЧ разряда на структуры кожевенных материалов разной степени готовности. В качестве объектов исследований выбраны образцы кожевенного сырья из шкур КРС и хромовый полуфабрикат КРС. Образцы обрабатывались ВЧ разрядом в режимах: мощность разряда (Wp) 1,2–1,3 кВт; давление (P) 13,3 Па; расход рабочего газа – аргона (G) 0,04г/с; время обработки (τ) 3–5 мин. После обработки хромовый полуфабрикат подвергался жидкостным отделочным процессам производства. Структура материалов исследована методом просвечивающей электронной микроскопии. Полученные микрофотографии демонстрируют комплекты отдельных фибрилл в составе волокон.

В образцах сырья идентифицируется достаточно плотная нативная компоновка фибрилл, близкая к гексагональной. Поперечный срез фибрилл контрольного образца демонстрирует отдельные слои в упорядоченной структуре фибриллы, продольный строение фибрилл демонстрирует упорядоченное строение в виде характерной поперечной исчерченности. Микрофотографии фибрилл опытного образца концентрических элементов не выявляют, поперечная исчерченность выявляется слабо, при этом наблюдается увеличение диаметра фибрилл опытного образца на 10–18 % и межфибриллярных пространств на 15–30 %. Таким образом, можно говорить о нарушении нативной упорядоченности структуры фибрилл после ВЧ плазменной модификации, повреждении их покрывных слоев. Что подтверждается снижением температуры термодеструкции сырья после обработки на 3,6 0С. Получены микрофотографии фибрилл крашеного полуфабриката КРС. Микрофотографии демонстрируют поперечное строение комплектов фибрилл в их нативной укладке. Фибриллы контрольного образца не выявляют внутреннего строения. Взаимное расположение фибрилл достаточно разреженное с взаимными расстояниями порядка 5–20 нм, диаметр фибрилл свыше 100 нм. Фибриллы опытного образца также не выявляют внутренних элементов, при этом их взаимная укладка чрезвычайно плотна, практически без взаимных пространств, а диаметр не превышает 100 нм.

Известно, что поверхностные слои коллагеновых фибрилл, образованные гликозоаминогликанами препятствуют их сближению и объединению. В сырье происходит нарушение поверхностного слоя фибрилл после модификации в ВЧ разряде, проявляющееся в увеличении их размеров. В свою очередь, в полуфабрикате наблюдается значительное нарушение поверхности. Фибриллы утрачивают часть объема и способность к индивидуальному расположению, объединяясь в плотные агрегаты первичных волокон; последующая жидкостная обработка может быть причиной взаимного химического структурирования фибрилл.