ОБРАБОТКА ФИЛЬТРОВ ИЗ КАРТОНА  НЕРАВНОВЕСНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМОЙ

ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

Э.И.ВАРГАНОВА, Л.Р.ДЖАНБЕКОВА, И.Ш.АБДУЛЛИН

ГОУ ВПО КГТУ, РФ, РТ г.Казань, ул.К.Маркса, 68. pink-88@bk.ru

Фильтры из картона, изготовленного на основе отходов кожевенного производства по стандартной технологии, должны обладать определенными прочностными и эксплуатационными свойствами. Однако данные фильтры не всегда удовлетворяют установленным нормам и требованиям потребителя.

Модификация картонов традиционными методами зачастую достаточно трудоемка и не приводит к комплексному улучшению их свойств. Применение высокочастотной плазмы пониженного давления дает возможность придавать материалам различной физической природы заранее заданные физико-механические и потребительские свойства [1, 2].

В работе представлены результаты  исследований по изменению характеристик свойств фильтров после двустадийной модификации высокочастотной плазмой пониженного давления. В качестве образцов для исследования выбраны картоны марок Ск и СЦМ, изготовление образцов осуществляли согласно ГОСТ 9542-89.

Плазменная обработка  образцов картона проводилась при давлении Р= 26,6 Па в атмосфере кислорода или воздуха (расход G= 0.04 г/с), при варьировании  значений тока анода IA от 0,3 до 0,7 А, напряжения  на аноде UA от 1,0 до 7,5 кВ, времени обработки от 1 до 25 мин.

Исследования  изменений характеристик скорости впитывания жидкостей различной химической природы образцами картона до и после плазменной обработки показали, что  максимальное значение скорости впитывания воды, машинного (технического) масла, удалось получить при обработке в кислородосодержащей плазме.

При этом скорость впитывания жидкостей увеличивается пропорционально увеличению времени плазменного воздействия, наибольшее значение скорости впитывания для обеих жидкостей достигается при  обработке в высокочастотном емкостном  разряде в течение 20 мин.

Материал приобретает ярко выраженные лиофильные свойства по всему объему и может быть использован для изготовления фильтров с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

ЛИТЕРАТУРА

- Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная  плазменно-струйная  обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения – Казань: Изд-во Казан. гос. ин-та, 2000. – 348 с.

- Абдуллин И.Ш., Абуталипова Л.Н., Желтухин В.С., Красина И.В. Высокочастотная плазменная обработка в динамическом вакууме капиллярно-пористых материалов. Теория и практика применения.- Казань: Изд-во Каз. гос. технол. ин-та, 2004. - 428 с.