Модификация технических тканей неравновесной низкотемпературной плазмой

С.В. Илюшина, Е.А. Сергеева

Казанский государственный технологический университет,

г. Казань, ул. К. Маркса, 68. katserg@rambler.ru

Необходимость развития отраслей текстильной и легкой промышленности требует расширения ассортимента, снижения себестоимости выпускаемых нитей и тканей, придания им особых свойств. Отечественные производители вынуждены применять новые энерго- и ресурсосберегающие технологии модификации тканей.

Неравновесная низкотемпературная плазма (ННТП) позволяет регулировать заданные свойства синтетических волокнистых материалов без деструкции. В связи с этим интерес представляет изучение воздействия ННТП на ткани технического назначения, в том числе на основе синтетических и натуральных нитей.

В качестве объектов исследования выступали технические ткани производства ООО «Крез», г. Елабуга: 1) Чефер с 100%-ым  содержанием хлопчатобумажной (х/б) нити; 2) ЧЛХ на основе полиэфирной нити – 49% и х/б нити – 51%. Кордная ткань Чефер используется в шинной промышленности, следовательно, необходимым является улучшение адгезии данной технической ткани к резине. Прокладочной ткани ЧЛХ, применяемой в производстве резино-технических изделий, напротив, следует придать антиадгезионные свойства.

Обработка образцов производилась на высокочастотной плазменной установке емкостного разряда. Экспресс оценку поверхностных свойств объектов исследования проводили по изменению капиллярности тканей.

Установлено, что подъема рабочей жидкости по исходному образцу ткани Чефер не происходит. После плазменной обработки в среде аргона высота подъема жидкости составляет 124 мм, что позволяет прогнозировать значительное улучшение адгезии данной ткани к резине. Капиллярность ткани ЧЛХ после обработки в среде аргон-пропан-бутан снижается в 3 раза, следовательно, происходит усиление антиадгезионных свойств. Таким образом, обработка технических тканей ННТП позволяет эффективно регулировать свойства поверхности и может быть рекомендована как альтернатива химической модификации.