ПРИМЕНЕНИЕ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩЕЙ ПЛАЗМЫ В ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ МЕХОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Панкова Е.А., Абдуллин И.Ш.

В ряде работ [1], проведенных ранее установлено, что обработка мехового полуфабриката в среде инертного газа позволяет модифицировать материал, не изменяя его химического строения, обработка в среде активного газа, приводит к химической модификации материала и как следствию значительному изменению его свойств. Установлено, что взаимодействие мехового полуфабриката с кислородсодержащей плазмой приводит к увеличению количества полярных групп в поверхностном слое и к росту поверхностной энергии материала, поэтому независимо от режимов обработки гидрофильность материала увеличивается, что подтверждается значениями скорости впитывания капли (рисунок 1).

| а) -режим |  | б) -режим |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рисунок 1 Зависимость изменения скорости впитывания капли от времени плазменной обработки в среде кислорода воздуха.

Таким образом, обработка мехового полуфабриката кислородсодержащей плазмой позволяет придать гидрофильность материалу, что характеризуется увеличением показателя скорости впитывания капли до 90%.

1) Е.А.Панкова Влияние азотосодержащей плазмы на качественные характеристики мехового полуфабриката из шкурок кролика, КОП № 6/2010г, с.40-42.