ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ ВЧЕ РАЗРЯДА НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЕРСТЯНОГО ВОЙЛОКА

Л.Р.Джанбекова

ГОУ ВПО "Казанский государственный технологический университет",

РФ, г.Казань, ул.К.Маркса, 68

В работе представлены результаты исследований изменения физико-механических свойств шерстяного полугрубошерстного войлока, обработанного в высокочастотном емкостном разряде неравновесной низкотемпературной плазмы пониженного давления (НТП) на различных стадиях получения нетканого материала.

Анализ результатов исследований физических свойств шерстяных нетканых материалов, модифицированных плазмой при одних и тех же  параметрах ВЧЕ-разряда (мощность W=0,5-1,5 кВт, расход плазмообразующего газа G аргон = 0,01-0,06 г/с, давление Р = 26,6 Па, время обработки tобр=1-15 мин), показал, что более высокими прочностными и деформационными характеристиками (разрывная нагрузка, стойкость к истиранию, относительное удлинение, жесткость при изгибе ) обладают материалы, созданные из волокон, предварительно обработанных потоком ВЧЕ-разряда (вариант 1).  Модифицированные НТП образцы готового войлока (вариант 2) обладают  показатели прочностных свойств, полученные при плазменном воздействии, невелики и превышают аналогичные для войлоков, необработанных плазмой, лишь на 20-30%.

При исследовании физико-механических свойств войлоков, созданных из модифицированных волокон с последующей повторной модификацией (вариант 3) установлено, что повышение прочностных характеристик по сравнению с контрольными образцами   также не значительно и составляет в среднем 8-10%. При этом разница в значениях относительного удлинения в продольном и поперечном направлениях  значительно меньше, чем в случае второго варианта. Вероятно, это связано с упорядочением структуры волокна при предварительной плазменной модификации и снижении анизотропии нетканого материала.

Таким образом, анализ прочностных характеристик тканей различных способов модификации показал, что наиболее целесообразна модификация шерстяных волокон перед формированием нетканого полотна, позволяющая получить материал с высокими показателями прочностных и деформационных свойств.