Исследование кинетики распыления анода в подводном разряде типа торцевого, с электролитным катодом

С. В. Силкин, А. И. Максимов, Хлюстова А.В., SSV-bunker@rambler.ru

Институт химии растворов РАН 153045, Иваново, ул. Академическая д.1

Плазменно-растворные системы, в которых зажигание электрического разряда происходит внутри объема жидкости, относятся к подводным разрядам. Данный вид разрядов позволяет получать активные частицы в растворе электролита, что дает возможность проведения специфических реакции в жидкой фазе [1]. Кроме того, плазменно-растворные системы можно применить для очистки и стерилизации воды [2], а также для обработки поверхностей [3]. Однако, несмотря на развитие прикладных аспектов в этой области, остается много теоретических вопросов, основных с точки зрения фундаментальной науки. Одним из них является вопрос о механизме зажигания и горения подводных разрядов. данная работа представляет результаты исследований кинетики распыления анода в плазменно-растворной системе с жидким катодом.

Подводный разряд типа торцевого сопровождается возникновением звуковой волны, что приводит к жестким условиям и вызывает распыление материала электрода. Эксперименты проводились при условиях: ЭДС источника – 3-8 кВ, рабочий раствор Na2SO4 с концентрацией 0,001М. В качестве электродов использовались графитовые стержни с диаметром 5 мм. По изменениям массы анода получали кинетические кривые распыления, что позволило рассчитать скорость распыления электрода.

При зажигании торцевого разряда на переменном токе в том же электролите с той же концентрацией в диапазоне эдс 3-8кВ наблюдалось лишь несущественное распыление при эдс 8кВ. Кроме того, pH обработанного раствора закономерно увеличивалось. Мы связываем данные наблюдения с различными процессами, происходящими при зажигании торцевого разряда на постоянном или переменном токе.

Литература

[1] Titova Y. V., Stokozenko V. G., Maximov A.I. IEEE Transactions on plasma science 0093-3813(2010) 1-4.

[2] Стройкова И. К., Максимов А. И. Электронная обработка материалов №6 (2002) 43-49.

[3] Максимов А. И. Никифоров А. Ю. Химия высоких энергий 41 №6 (2007) 1-7.