ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛАЗМЫ ВЧ РАЗРЯДА НА ОТХОДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

И.Х. Исрафилов, А.А. Башмакова

ИНЭКА Россия, 423810, г.Набережные Челны, пр. Мира 68/90

irmaris@yandex.ru

С экологической и экономической точек зрения актуальным является использование в качестве исходных материалов для получения сорбентов веществ, содержащих органику. Основу таких веществ составляют соединения кремния. Кремнийорганические соединения обладают высокими гидрофобными свойствами, что улучшает сорбционные свойства конечных продуктов. Причем в качестве исходных веществ могут использоваться отходы сельскохозяйственных производств, которые без дополнительной переработки представляют дополнительную экологическую опасность. В связи с чем, практический интерес представляют исследования получения сорбентов при помощи плазмы ВЧ разряда. Осуществлялось получение сорбентов с помощью плазмы ВЧЕ и ВЧИ разрядов пониженного давления, а также в потоке плазмы при атмосферном давлении на разработанных установках. В плазменных установках пониженного давления предусмотрены ВЧ емкостной и индукционный плазмотроны, позволяющие комплексно изменять параметры обработки для достижения конечным продуктом требуемых свойств. Разработаны различные конструкции реакторов, позволяющие осуществлять ввод сырья в различные зоны: непосредственно через разрядную камеру плазмотрона и в плазменную струю.

С целью направленного изменения характеристик полученных сорбентов проведены экспериментальные исследования параметров плазмотронов при низких давлениях. Исследования тепловых и электрических характеристик проводились для различных схем конструктивного исполнения – со сверхзвуковым соплом, с цилиндрическим каналом и двустороннего истечения с секционированной межэлектродной вставкой при изменении параметров в следующих диапазонах: суммарный расход плазмообразующего газа и сорбента – от 0 до 0,2 г/с, давление в вакуумной камере – от 10 до 100 кПа, давление в дуговой камере – от 1,33 до 1330 Па, ток дуги – от 10 до 200 А, расстояние от среза плазмотрона до места ввода сорбента – от 0 до 150 мм. Все полученные сорбенты различных модификаций представляют собой чешуйки черного цвета размерами 1 – 5 мм, не растворимые в воде, не горючие, не взрывоопасные. При исследовании сорбционных свойств установлено, что в ряду сорбентов, полученных с помощью различных методов, максимальные показатели по всем характеристикам имеют сорбенты, полученные при обработке рисовой лузги и гречневой шелухи плазмой ВЧЕ разряда пониженного давления. При определении степени очистки поверхности воды от различных нефтепродуктов полученные сорбенты позволяют достичь высокой степени эффективности очистки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллин И.Ш., Исрафилов И.Х., Шаехов М.Ф. - Активация сорбентов на основе рисовой лузги и гречневой шелухи с использованием высокочастотного разряда пониженного давления / Сборник материалов  3 международного симпозиума по теоретической и прикладной плазмохимии, Плес, Россия, 2002. Т.2. Иваново, 2002.

2. Абдуллин И.Ш., Гафаров И.Г, Исрафилов И.Х. - Дуговые плазмотроны для получения сорбентов  «Экология и промышленность России»:  Май 2002. 	№5