ПЛАЗМЕННО-РАСТВОРНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ

А. В. Хлюстова, А. И. Максимов, Д. И. Лаптева*

Институт химии растворов РАН, Россия, 153045, Иваново, ул. Академическая, 1

kav@isc-ras.ru

*Ивановский государственный химико-технологический университет, Россия, 153000, пр. Ф. Энгельса, 7

Применение нестационарных электрических разрядов с электролитными электродами имеет ряд перспективных направлений в промышленности. Это и обработка поверхностей материалов [1], и модифицирование природных и синтетических полимеров [2], очистка и стерилизация воды [3]. В данной работе представлены результаты по влиянию электрических подводных разрядов на выход ароматических соединений в раствор из природных полимеров (древесные опилки). Это можно рассматривать в качестве альтернативного метода экстракции ароматических составляющих лигнина для последующего синтеза таких соединений как ванилин и сиреневый альдегид.

В качестве электрических подводных разрядов использовались диафрагменный и торцевой разряды переменного тока. Рабочие растворы барботировались озоном, генерируемым коронным разрядом. В качестве природных полимеров были выбраны древесные опилки сосны, березы, ольхи и осины, помещаемые в дистиллированную воду. Для создания проводимости вводилась добавка HCl (pH=3.5).

Эксперименты показали, что действие подводных электрических разрядов приводит к выходу в раствор ароматических составляющих природного полимера лигнина, а именно, гваяцилфенилпропанола и сирингилфенилпропанола (предшественников ванилина и сиреневого альдегида). Действие диафрагменного разряда приводит к большему выходу ароматических компонентов природного полимера в случае лиственных пород, чем действие торцевого разряда. В случае хвойных пород, выход гваяцилфенилпропанола в раствор под действием торцевого разряда оказывается выше, чем под действием диафрагменного разряда и озона.

ЛИТЕРАТУРА

[1] А. Ф. Гайсин теплофизика высоких температур 44 (2006) 5

[2] Ю. В. Титова, В. Г. Стокозенко, А. И. Максимов Электронная обработка материалов 2 (2010) 49

[3] И. К. Стройкова, А. И. Максимов Электронная обработка материалов 6 (2002) 43