СИНТЕЗ АЛМАЗНЫХ ПЛЁНОК В ПЛАЗМЕ ИМПУЛЬСНО-

ПЕРИОДИЧЕСКОГО РАЗРЯДА КИЛОГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА

С.А. Сосновский, В.И. Сачков, Б.В. Спицын, О.С. Андриенко, В.А. Макеев,

А.С. Кованцев

Сибирский физико-технический институт имени академика В.Д. Кузнецова, Томский государственный университет, Россия,  634050, г. Томск ,

пл. Новособорная, д. 1

E-mail:ssa777@mail.ru

В настоящее время работы по газофазному синтезу алмазной пленки (АП) активно ведутся в разных странах мира в течение последних десяти лет. Широкий интерес к синтезу АП обусловлен перспективами её применения в различных областях, таких как электроника, химическое производство, оптика, ядерная физика, медицина и многих других [1, 2].

Показано, что при переходе от непрерывного тлеющего разряда к импульсно - периодическому килогерцового диапазона скорость роста АП возрастает в несколько раз при улучшении качества АП [3].

При производстве АП в электрическом разряде обычно используются смеси, содержащие Н2 : СН4. Для эффективного роста АП необходимо присутствие в смеси атомов атомарного водорода. Поэтому, выбор оптимальной смеси, типа разряда и его параметров, обеспечивающих максимальную концентрацию атомов атомарного водорода с минимальными энергозатратами, является первостепенной задачей. Полное решение такой задачи достаточно сложно. Но оценочный анализ можно провести на основании химико-термодинамический расчётов в рассматриваемых разрядах.

Так как на процесс существенное влияние оказывает давление в реакторе, то был проведён химико-термодинамический расчёт системы Н2 : СН4. Химико-термодинамический расчёт системы, выполнен для интервала температур 300-5000К и давлений 10-6 - 0,1 МПа. В качестве термодинамических параметров индивидуальных веществ использованы значения энтальпии образования, теплоемкости, энтропии и функции приведенного термодинамического потенциала для каждого компонента, приведенные в справочной литературе.

В качестве целевой твердой фазы предполагалось образование конденсированного углерода и кластеров углерода. В качестве целевой газовой фазы предполагалось образование атомарного водорода и радикалов метана. Конечным результатом расчетов были значения равновесных мольных концентрации химических соединений (моль/К) образование которых в данных условиях термодинамически возможно.

Расчёты показывают, что в исследуемой системе образования целевых продуктов термодинамически возможно для всех значений исследуемого давления. При увеличении давления в реакционной смеси наряду со снижением нижней границы начала процесса происходит как расширение температурной области существования конденсированной фазы, так и увеличение  выхода целевых продуктов.

На основании химико-термодинамических расчётов создана оптимальная схема данного процесса и создан экспериментальный реактор.

Экспериментальная установка для синтеза АП при активации рабочей смеси с помощью импульсно-периодического разряда, созданная на основе предложенной концепции, представляет собой кварцевую вакуумную камеру внутри которой находятся газоразрядные электроды и подложка. Газоразрядные электроды охлаждаются проточной водой.

Экспериментальная установка оборудована системой напуска рабочего газа из баллонов высокого давления и механическим вакуумным насосом для откачки отработанного газа. В состав системы входят система питания рабочей камеры (РК) и высокочастотный генератор высоковольтных импульсов. В процессе эксперимента контролируются параметры источников питания (напряжение, ток, длительность импульсов и частота их повторения), параметры газового потока (состав, давление, скорость прокачки), а также температура подложки.

Поток газа из баллонов  поступает в газоразрядную камеру. В РК газ возбуждается в импульсно-периодическом разряде, после чего поступает на подложку, причём направление потока газа перпендикулярно поверхности подложки. Генератор работает при частоте повторения импульсов до 60 кГц. Средняя мощность, вкладываемая в разряд, меняется от нескольких сотен ватт до нескольких кВт. В качестве подложки используются пластины W, Si, Cu, Mo, Ti  при площади до 12 см2. Температура подложки поддерживается постоянной в каждом эксперименте и варьируется в диапазоне Т = 700 - 1000 0С. Установка обеспечивает длительную работу в непрерывном режиме. Ограничивающим время работы фактором является запас рабочего газа.

ЛИТЕРАТУРА

[1] K.F.Spear. J.Am.Ceram.Soc. 72(2) (1980) 171.

[2] B.V.Spitsyn, L.L.Builov. J.Cryst.Growth. 52 (1981) 219.

[3] M.Noda et al. Jpn. J. Appl. Phys. 33 (1994) 4400.