МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МОДИФИКАЦИИ 
НАНОСТРУКТУРЫ  ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВОЛОКОН 
В ВЧ РАЗРЯДЕ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

И.Бородаев, В.С. Желтухин, М.Муфлиханов, Р.Мухаметшин, Е.А. Сергеева*

КФУ, РФ, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18, phoenix@mi.ru

*КГТлУ, РФ, 420015, Казань, ул. К.Маркса, 68, kat3@rambler.ru

Воздействие ВЧ разряда пониженного давления (ВЧРПД) на поверхность волокон из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) изменяет их поверхностные свойства, значительно увеличивает прочность соединения волокна с матрицей в композиционном материале [1]. Основным фактором воздействия ВЧРПД на материалы является бомбардировка слабо интенсивным потоком низкоэнергетичных (до 100 эВ) ионов [2]. Это объясняет механизм воздействия разряда на поверхность материала; однако, механизм изменения структуры и свойств самих высокомолекулярных материалов в результате такой обработки до конца не ясен.

В связи с этим, разработана математическая модель воздействия струйного ВЧ разряда пониженного давления на полиэтилена, используя метод молекулярной динамики.

Взаимодействующие частицы (Ar+, атомы углерода и водорода) рассматриваются как шары известного радиуса, расположенные в соответствии с молекулярной структурой полиэтилена. Главная цепь полимера образована атомами углерода, расположенными зигзагообразно в одной плоскости, угол между соседними звеньями зигзага составляет 109˚28΄. Расстояние между соседними атомами углерода в цепи равно 154 пм, расстояние между атомами, лежащими в вершинах зигзага, составляет 254 пм. Каждый атом углерода соединен с двумя атомами водорода, расположенными по разные стороны от плоскости зигзага. на расстоянии 109 пм от атома углерода. Молекулярные цепочки  располагаются послойно. Силы притяжения или отталкивания атомов моделируются потенциалом Леннарда-Джонса [6].

Рассмотрена элементарную ячейка размером (15 звеньев) x (9  цепочек) x (6 слоев). Размер этой ячейки составляет 2,03 x 4,01 x 2,68 нм3. Всего в такой ячейке содержится 2430 атомов.

Полная система уравнений математической модели включает в себя: уравнения движения каждой из взаимодействующих частиц, уравнения, определяющие изменения связей основной цепи, торсионных и валентных  углов. Всего в системе насчитывается около 13000 переменных. С учетом парных взаимодействий между атомами, размер матрицы, описывающей поле действующих сил составит ~1.7∙108 элементов.

В первом приближении, в пренебрежении изменением торсионных и валентных углов,  проведены расчеты взаимодействия иона Ar+ c описанной элементарной ячейкой. Получено, что при столкновении с поверхностью ион Ar+ или быстрый атом Ar воздействует, как минимум, на 10 ковалентных связей.

Общей энергии иона аргона (кинетическая ~90 эВ и потенциальная 15.76 эВ) достаточно, чтобы разрушить межмолекулярные и межатомные связи в  молекулярных цепочках, расположенных в двух атомных слоях филамента полиэтилена. Общая глубина деструкции полиэтилена  в течение 5 минут обработки ВЧРПД составляет 16.0 - 43.5 нм.

Поверхность обретает рельеф, высота неровностей которого 4.46 - 8.92 Ǻ (1-2 последних атомных слоя, подвергнутых бомбардировке). При этом поверхность активируется: вследствие ионной бомбардировки и разрыва межмолекулярных и межатомных связей на ней возникают заряженные центры и нескомпенсированные углеродные связи. Совокупное действие этих двух факторов способствует увеличению адгезии полиэтиленовых волокон к материалам.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 10-01-00728а) и Минобрнауки РФ (госконтракт от 06.09.2010 г. № 14.740.11.0080).

ЛИТЕРАТУРА

[1] Е.А.Сергеева. Вопр. материаловедения. 2 (2010). 51-57.

[2] И.Ш.Абдуллин, В.С.Желтухин, Н.Ф.Кашапов Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000.