Геометрическая модель распределения ионов на внутренней поверхности при объемной ВЧ плазменной модификации кожевенного материала

Э.Ф. Вознесенский, В.С. Желтухин, И.Ш. Абдуллин

Казанский государственный технологический университет 
(420015 Казань, ул. К.Маркса 68)

Известно, что пористый материал, помещенный в низкотемпературную плазму ВЧ разряда пониженного давления, подвергается воздействию, как со стороны поверхности, так и со стороны поровых пространств, благодаря механизму объемной модификации. Установлено, что определяющим эффект модификации является воздействие низкоэнергетичных ионов плазмы. При этом на поверхность материала поступает поток ионов с кинетической энергией 30–90 эВ, на поверхность макропор воздействуют ионы с кинетической энергией 12–18 эВ; энергия, выделяемая при рекомбинации на поверхности определяется видом плазмообразующего газа и составляет 12,4–25,2 эВ. Таким образом, существенным регулирующим фактором процесса объемной модификации является пористость обрабатываемого материала, геометрия отдельных пор, их регулярность и сплошность. Предложена численная модель распределение ионов плазмы в структуре пористого материала. В качестве моделируемого материала выбрана пористая структура сетчатого слоя дубленой кожи. Пространственное переплетение коллагеновых волокон кожи моделировалось эллиптическими цилиндрами, расположенными друг к другу под углом в 1200, а к плоскости модели под углом 12,50, использовалось 147 цилиндров. Пористость модели составила 52 %. Выбран один элемент модели и прилежащие к нему поры. В порах задана 132 501 частица. Также заданы случайные траектории их движения, в результате чего отсеяны частицы, попадающие на соседние элементы модели; на рассматриваемый элемент попадает 67 449 частиц. Исследована равномерность количественного распределения налетающих частиц на внутреннюю поверхность волокна. Фиксировалось количество налетающих ионов на элементарную ячейку поверхности. Установлен разброс плотности частиц от 0 до 25 на элементарную ячейку. Около трети поверхности не затронуто воздействием, еще треть поверхности составляет плотность налетающих частиц от 1 до 3 на элементарную ячейку, дальнейшее распределение подчиняется обратной экспоненциальной зависимости. Наибольшая плотность соответствует участкам волокна, граничащим с крупными макропорами, выявляются регулярные области снижения плотности, что связано с регулярной структурой модели, границы градиентов плотности в виде секторов эллипса воспроизводят эллиптическое строение структурных элементов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 10-01-00728а) и Минобрнауки РФ (госконтракт от 06.09.2010 г. № 14.740.11.0080).