ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ПОРОШКОВ SiO2, СИНТЕЗИРОВАННЫХ В РЕАКТОРЕ ВЧИ РАЗРЯДА

В.Е. Катнов, Е.В. Петрова, С.Н. Стенин, А.Ф. Дресвянников, И.Г. Гафаров

Казанский государственный технологический университет,

Россия, 420015, Казань, ул. К.Маркса,68, vkatnov@yandex.ru

В работе исследовано распределение по размерам частиц  порошков SiO2, полученных в высокочастотном индукционном разряде. Порошок подавался через разрядную камеру (РК) плазмотрона и в струю разряда (рис. 1,а). При подаче порошка в РК в нижней части кварцевой трубки реактора происходит конгломерация порошка и образование нароста (рис.1,б – вид с нижнего торца РК). При подаче сырья в струю плазмы это явление не наблюдалось. Для исследования распределения получаемого порошка вдоль длины реактора применен специально сконструированный водяной зонд, который размещался внутри реактора и кварцевой трубке плазмотрона на расстоянии 140 см от  его нижнего фланца (от места ввода сырья). Распределение порошка по размерам в зонах отбора 1, 2 и 3 показаны на рис. 1, в.

Рис. 1 – Получение порошка SiO2 в ВЧИ разряде: 1, 2, 3 – зоны отбора порошка)

Исследование проб порошка, отобранных с использованием зонда показало, что в зоне 1 (внутри кварцевой трубы на расстоянии 140 мм), в зоне 2 на расстоянии 140 мм от среза плазмотрона (вдоль плазменного потока) и в зоне 3 (в реакторе-расширителе) дисперсность порошка практически одинакова (в зоне 1 размер частиц немного выше). При увеличении расхода плазмообразующего газа с 10 до 11-12 мз/час исходный порошок не попадает в кварцевую трубу плазмотрона и на участке 1 оседания порошка не наблюдалось.

Сбор нарабатываемого порошка проводился в реакторе-расширителе, в реакторах с рукавными фильтрами, с электрофильтра и в барбатере. В процессе экспериментов было установлено, что наиболее целесообразным является использование барботера (рис 2), так как суспендирование порошка в жидкой среде в значительной мере предотвращает агрегацию его частиц, что важно с точки зрения проведения анализов и доставки порошка потребителю. В качестве дисперсионной среды при суспендировании был использован 0,5% раствор диспергирующей добавки (ПАВ) Dispex N40 в воде.

Рис. 2 – Применение барботера для сбора порошка

Для измельчения полученного порошка использовались лабораторный бисерный диспергатор и гомогенизатор WiseTis марки HG-15A. В качестве мелющих тел в бисерной мельнице был использован керамический бисер, отличающийся повышенной твердостью и износостойкостью. Результаты испытаний показали, что применение бисерного диспергатора позволяет добиться более высокой дисперсности суспензии за более короткий срок. Контроль дисперсности суспензии в процессе механической обработки  осуществляли посредством мониторинга ее оптической плотности с помощью спектрофотометра LEKI SS1103.[1]

Распределение частиц SiO2 в приготовленных суспензиях было исследовано с помощью лазерного дифракционного анализатора Malvern Mastersizer 2000 производства фирмы Malvern instruments.

Анализ полученных данных показал, что использование барботера для сбора порошка делает технологию получения наночастиц более совершенной, так как, за счет оптимизации скорости подачи сырья в плазмотрон может быть обеспечено получение суспензий с более узким распределением частиц по размеру в нано-области. Это в свою очередь позволяет исключить стадию дальнейшего измельчения из технологической схемы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Катнов В. Е. Исследование возможности использования оптических характеристик суспензий для контроля процесса диспергирования нанодисперсных наполнителей в полимерсодержащих средах / В. Е. Катнов, С. Н. Степин – Казань: Вестник Казанского государственного университета, вып. 6, 2010, с. 275 - 279