СВЧ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ В ВЧ РАЗРЯДЕ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

И.Ш.Абдуллин, И.Г. Гафаров, М.Ф. Шаехов

Казанский государственный технологический университет,

Российская Федерация, 420015, Казань, ул. К.Маркса,68, shaechov@kstu.ru

Материалы, имеющие капиллярно-пористую структуру по своей физической сущности, сорбируют жидкости и влагу внутри своего объёма. При введении в вакуумную камеру и в плазму из капиллярно-пористых материалов происходит интенсивное выделение этих газообразных и жидких веществ под действием уменьшения давления и повышения температуры что, несомненно, влияет на параметры и свойства плазмы около тела. Поэтому необходимо изучение параметров плазмы ВЧ разряда пониженного давления в присутствии капиллярно-пористых материалов.

Исследования проводились на высокочастотной плазменной установке с частотой генерации 1,76 МГц, индукционно связанной плазмой. Рабочее давление в камере 13 – 26 Па, плазмообразующий газ аргон. Модификации подвергались капиллярно пористые материалы.

Использовались три независимых метода: свободного пространства (“двух частот” и “по отсечке сигнала”) и резонаторный.

Зондирование плазмы радиоволнами сверхвысоких частот в свободном пространстве осуществлялось с помощью направленных излучателей, обеспечивающих локализацию поля в области с поперечными размерами порядка длины волны. Также применялась двухпроводная линия (линии Лехера), что позволило достичь пространственного разрешения порядка 2 – 3 мм. Недостатком применения двухпроводной линии являются возмущения, вносимые линией в плазму. Этого недостатка лишен резонаторный метод, который основан на измерении характеристик СВЧ резонатора до и после введения в него плазмы.

Распределение концентрации электронов по радиусу разрядной камеры неоднородно и имеет колоколообразную форму, что указывает на диффузный характер разряда. Установлено, что существует оптимальный расход плазмообразующего газа, при котором степень ионизации максимальна, а радиальное распределение концентрации электронов наиболее однородно и составляет 1017 м-3, следовательно, максимальна и равномерность обработки в пределах струи. Введение обрабатываемого образца в струю плазмы существенно изменяет параметры плазмы у поверхности тела, но практически не влияет на разряд в разрядной камере.

Точность измерений оценивались по распределению концентрации заряженных частиц с применением голографического интерферометра.

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.