ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Букина Ю.А., Сергеева Е.А.

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Россия, г.Казань, ул.Карла Маркса, 68, ybuki@mail.ru

Основным и наиболее перспективным направлением расширения ассортимента  и улучшения свойств текстильных материалов различного состава является не столько разработка новых видов химических веществ для производства текстильных волокон, сколько модификация уже существующих волокон и готовых текстильных материалов с целью придания им новых свойств. Активно проводятся исследования в области наноматериалов на основе серебра. Использование пропитки тканей наночастицами серебра дает возможность получать текстильные материалы, обладающие антибактериальными свойствами. Большое внимание уделяется функциональной активности наночастиц серебра с точки зрения придания как бактерицидных, так и бактериостатических свойств различным материалам и изделиям. Эти свойства делают незаменимыми данные модифицированные текстильные материалы для производства спортивной одежды и экипировки, термобелья, а также текстиля медицинского назначения.

В связи с актуальностью данного направления по модификации текстильных материалов  были проведены исследования возможности изменения поверхностных свойств трикотажных материалов смесового состава с целью дальнейшего нанесения на их поверхность наночастиц серебра и получения текстильных материалов с антибактериальными свойствами.

Одним из перспективных направлений изменения поверхностных свойств текстильных материалов является применение плазменной обработки. Обработка текстиля смесового состава плазмой высокочастотного емкостного разряда приводит к гидрофилизации поверхности, что дает возможность пропитки плазмоактивированного текстиля коллоидным раствором наночастиц серебра.

Экспериментально полученные результаты свидетельствуют, что обработка неравновесной низкотемпературной плазмой позволяет активировать поверхность трикотажного полотна. Для трикотажного полотна, имеющего в своем составе полипропиленовые волокна (34,7%),  значение капиллярности после плазменной обработки увеличивается в среднем на 70%, а значение времени растекания капли уменьшается на 90% по сравнению с исходным образцом. Для трикотажного полотна, содержащего полиэстер (35,6%) также был экспериментально найден оптимальный режим обработки плазмой высокочастотного емкостного разряда, после обработки в котором высота подъема жидкости по капиллярам увеличивается от 0 (значение капиллярности исходного образца) до 165 мм, а время растекания капли составляет 20с.