ОТМОКА ШКУРОК КРОЛИКА С УЧАСТИЕМ

ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ И ПЕНЕТРИРУЮЩИХ СОСТАВОВ

Г.Г. Лутфуллина, И.Ш. Абдуллин, Е.А. Солдаткина

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия, 420015 г. Казань, ул. К. Маркса, д.68, e-mail: gulnaz777@bk.ru

Результаты исследований [1] показали целесообразность применения дисперсий полимеров акрилового ряда в составе пенетраторов в меховом производстве для получения полуфабриката с улучшенным комплексом эксплуатационных и технологических характеристик.

В данной работе с целью сокращения концентраций используемых реагентов для отмоки мехового сырья в технологию обработки шкурок кролика внедрена плазменная модификация сырья в следующем режиме: U, кВ=5,0; I, А=0,3;t, мин=5; GAr, г/с =0,04.

Совместное использование плазменных методов модификации и пенетрирующих систем позволила снизить концентрации компонентов пенетрирующей системы на 30% при достижении необходимого влагосодержания кожевой ткани. Кроме этого, использование низкотемпературной плазмы и пенетрирующих составов на стадии отмоки способствует глубокому и равномерному разделению структурных элементов дермы после пикелевания, о чем свидетельствуют данные микрофото срезов кожевой ткани образцов шкурок кролика, полученные методом растровой электронной микроскопии (рис. 1,2).

| Рис.1 – Микрофото среза КТ образца, обработанного плазмой и пенетрирующими составами х500. | Рис.2 – Микрофото среза КТ обработанного пенетрирующими составами х500. |
| --- | --- |

Таким образом, благодаря совместному использованию высокочастотной плазмы пониженного давления и пенетрирующих составов появляется возможность сокращения количества используемых веществ и достигается равномерное разделение волокон и их последующая фиксация в процессах выделки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Г.Г. Лутфуллина. Кожевенно-обувная промышленность. 3 (2010) 34-36.