Исследование потребительских характеристик обуви из наномодифицированной натуральной кожи

Абдуллин И.Ш., Махоткина Л.Ю., Тихонова Н.В., Христолюбова В.И.

(ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет»)

В кожевенно-обувной промышленности на сегодняшний день, несмотря на широкое применение синтетических и искусственных волокон, изделия из натуральной кожи пользуются стабильным спросом. Эксперты считают, что повышение конкурентоспособности отечественной продукции можно ожидать в первую очередь за счет повышения качества и расширения ассортимента изделий из кожи. Однако в настоящее время для производства изделий обувной промышленности  в основном используют импортные химические материалы и оборудование, что ставит  в невыгодные условия отечественных производителей. Изменить данную ситуацию в отрасли можно только за счет применения отечественных технологий, которые позволят существенно повысить качество товаров, снизить себестоимость, уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду, расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Цель работы - комплексное улучшение потребительских характеристик обуви за счет плазменного воздействия на заготовку верха обуви из натуральной кожи.

Исследовано влияние ВЧ плазменной обработки на физико-механические свойства опытных образцов кож хромового дубления для верха обуви из шкур КРС.

| Показатели | ГОСТ 939-88 | Кожа обработанная |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля, % -влаги -оксида хрома, не менее -веществ, экстрагируемых органическими растворителями без полимерных соединений | 10-16 4,3 3,7-10 | 13,5 4,9 5,7 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 15,0 | 17,0 |
| Напряжение при появлении трещин лицевого слоя, МПа | 13,0 | 16,2 |
| Удлинение при напряжении 10 МПа, % | 20-40 | 36 |
| Устойчивость покрытия к многократному изгибу, баллы | 3 | 4 |
| Адгезия покрывной пленки, Н/м к сухой коже а) с естественной лицевой поверхностью б) со шлифованной лицевой поверхностью к мокрой коже а) с естественной лицевой поверхностью б) со шлифованной лицевой поверхностью | 100 200 50 70 | 990 2080 421 887 |

Плазменная обработка способствует получению крашеных кож с повышенной эластичностью и прочностью. Относительное удлинение при растяжении получаемых материалов увеличивается на 11-17%, предел прочности - на 10%,  при этом увеличивается адгезия к покрывной пленки в 8-10 раз.

Выявлено, что обработка в плазме ВЧ разряда готовых кож приводит к изменению смачиваемости их поверхности со стороны сосочкового и сетчатого слоев, при этом для каждого материала найдены наилучшие режимы обработки, позволяющие варьировать и регулировать впитывающие свойства как поверхности, так и всего объема материала.

| Режимы обработки |  |
| --- | --- |
| Гидрофильный | Гидрофобный |
| WP= 1,2 кВт, P= 13,3 Па, G= 0,04 г/с, t= 3 мин | WP= 1,8 кВт, P= 13,3 Па, G= 0,04 г/с, t= 5 мин |

Модифицированная наноструктура натуральной кожи в заготовке верха обуви позволяет увеличить формовочную способность материала, что приводит к повышению формоустойчивости обуви в процессе ее эксплуатации. Гибкость обуви увеличивается на 15-20 %, остаточная деформация подноска уменьшается на 40-50%, задника на 30-40 %.

Таким образом, ВЧ плазменная обработка натуральной кожи в заготовке верха обуви позволяет получить в конечном итоге:

- повышенные прочностные характеристики в сочетании с повышенной мягкостью и эластичностью;

- повышенные адгезионные свойства;

- повышенную интенсивность окраски;

- наполненность, «живость» на ощупь;

- улучшенные гигиенические свойства;

- по назначению можно придать поверхности гидрофильные и гидрофобные свойства;

- эффект ниппеля.