МАКРОКИНЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ ИЗ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ. СОВМЕСТНОЕ ОСАЖДЕНИЕ

ОКСИДОВ ТЕЛЛУРА И ВОЛЬФРАМА ИЗ ИХ ХЛОРИДОВ

Кутьин А.М., Поляков В.С.

Институт химии высокочистых веществ РАН, Россия, 603137, Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49. E-mail: kutyin@ihps.nnov.ru

В основу макрокинетической модели процесса конденсационного образования осадка на внутренней поверхности цилиндрического реактора с коаксиально-цилиндрической емкостной плазмой [1] положено т.н. диффузионное приближение, реализованное по методу диффузионных реакций Франк-Каменецкого, в котором каждому квазихимическому уравнению Ai = *Ai доставки i-го компонента из плазменного «шнура» в пристеночную область конденсации соответствует поток

.

В случае малых разностей приведенных (деленных на RT) химических потенциалов , т.е. малых пересыщений, соответствие с известным линейным соотношением (формула в скобках) достигается при учете первого члена ряда Тейлора экспоненты, конкретизации коэффициентов массоотдачи βi=Di /Δx и равенстве концентрации реагентов и продуктов в реакции Ai = *Ai (* отмечает конденсированный компонент).

При лимитируемой диффузией скорости конденсации дифференциальные уравнения материального баланса по компонентам для стационарного режима реактора вытеснения имеют вид:  	1 ≤  i < I, где  – искомые компонентные потоки (моль/с) по сечениям z координаты реактора, Lr – площадь поверхности конденсации на единицу длины реактора (периметр реакционной поверхности). Их величины  в правых частях кинетических уравнений определяются сформулированным в потоковых величинах экстремальным принципом анализа стационарно-неравновесных состояний по значениям химических потенциалов (j независимых компонентов (элементов), в свою очередь определяющих для i-го вещества. Его объемная концентрация равна , где  и  - мольный и объемный газовые потоки.

Приведенные уравнения, дополненные уравнениями теплового баланса на базисе «многотемпературных» функций Планка, позволили выявить условия (состав, скорость, температурный режим) стационарно-неравновесного осаждения теллуритного стекла  плазмохимическим окислением хлоридов теллура и вольфрама в среде аргона [2].

ЛИТЕРАТУРА

[1] Энциклопедия низкотемпературной плазмы: Вводный том. Книга 1 / Ред.: В.Е. Фортов. – М.: Наука: МАИК "Наука/Интерпериодика", 2000.

[2] А.С.Лобанов, Г.Е.Снопатин, А.М.Кутьин и др. Физика и химия стекла. 38 (2012) 328.