НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМОЙ 
ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

Петров В.А., Гибадуллин М.Р., Шаехов М.Ф.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
Россия, г. Казань, ул. К.Маркса, 68.  E-mail: gmr@kstu.ru

Развитие нанотехнологий в последнее 10-15 лет связано, прежде всего, с разработкой новых способов получения, изучения и модификации наночастиц [1]. Для модификации волокнистых полимеров используется низкотемпературная плазма пониженного давления [2], которая приводит к изменениям, в первую очередь, поверхности обрабатываемого материала в слое, толщина которого, по разным оценкам, составляет от 0,001 нм до несколько микрон. Воздействие плазмы на поверхность полимера позволяет изменять его контактные свойства. Улучшение адгезионных свойств, связано не только с образованием на поверхности полярных групп, зависящих от природы плазмообрзующего газа [3], но и структурированием поверхности под воздействием потока заряженных частиц плазмы.

Наноструктурирование поверхности происходит из-за размерных эффектов в наномасштабных объектах. Общеизвестно, что поверхностные атомы обладают свойствами, отличающимися от «объемных», поскольку они связаны с соседями по-иному, нежели в объеме. В результате на поверхности может произойти атомная реконструкция и возникнет другой порядок расположения атомов, что может приводить к изменению структуры поверхности вещества.

Целью данной работы являлось изучение влияния низкотемпературной высокочастотной плазмы пониженного давления на структуру поверхности и ее влияния на адгезионные свойства нитратцеллюлозных материалов.

Наноструктурирование поверхности материалов проводилось на низкотемпературной плазменной установке (~ 80(С), описанной в работе [4] в различных заданных режимах. Для полученных образцов определялись краевой угол смачивания и работа адгезии, капиллярная впитываемость, а также проведены исследования структуры поверхности с помощью электронного сканирующего микроскопа Hitachi S-3000 VPS.

Исследования материалов, модифицированных высокочастотной низкотемпературной плазмой, показали существенное изменение в структуре их поверхности. Наноразмерная шероховатость поверхности модифицированных ВЧ плазмой образцов больше, чем у исходных. Для определения оптимальных параметров модификации и их влияния на поверхностные свойства материалов было исследовано влияние времени модификации, вида плазмообразующего газа и тока на аноде на краевой угол смачивания и работу адгезии.

Изменение структуры волокон материала и увеличение работы адгезии в результате высокочастотной плазменной обработки позволяют предложить данный метод для регулирования физико-механических свойств энергонасыщенных целлюлозосодержащих материалов. Полученные на основе наноструктурированного материала энергонасыщенные клеевые композиты (ЭКК) исследовали на сопротивление расслаиванию. В таблице представлены результаты исследований.

Сопротивление расслаиванию энергонасыщенного клеевого композита

| Наименование образца | Расслаивающее усилие, Н 10 | Сопротивление расслаиванию, (, Н/м2 | (ср, Н/м |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭКК на основе ненаноструктурированного целлюлозосодержащего материала | 5,88 | 2613,33 | 2435,56 |
|  | 5,00. | 2222,22 . |  |
|  | 5,56 | 2471,11 |  |
| ЭКК на основе наноструктурированного целлюлозосодержащего материала | 6,10 | 2711,11 | 2720,00 |
|  | 6,62 | 2942,22 |  |
|  | 5,64 | 2506,67 |  |

Полученные экспериментальные данные показывают возможность ВЧ низкотемпературной плазменной модификации по наноструктурированию поверхности целлюлозсодержащих энергонасыщенных материалов, приводящей к росту работы адгезии на 23,3% и как следствие, увеличению сопротивления расслаиванию клеевого композита на 10% при оптимальных подобранных условиях плазменной модификации.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Сергеев Г.Б. Нанохимия: Учебное пособие / Г.Б.Сергеев - М.: КДУ, 2006.

[2] Абдуллин И.Ш., Желтухин B.C., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная плазменноструйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2000. 202 с.

[3] Косточко А. В., Абдуллин И.Ш., Петров В.А., Гибадуллин М.Р., Шаехов М. Ф. Плазменная интенсификация физико-химических процессов в гетерогенных системах. Докл. Всерос. конф. / Тех-ническая химия. Достижения и перспективы / Инст. техн. химии УрО РАН. – Пермь, 2006. – С. 65 – 68.

[4]  Абдуллин И.Ш., Косточко А.В., Петров В.А., Гибадуллин М.Р., Шаехов М.Ф. Наноструктурирование энергонасыщенных материалов высокочастотной низкотем-пературной плазмой. Матер. докл. Междунар. науч. технич. конф. / Современные проблемы технической химии / Казан. гос. технол. ун-т. – Казань, 2007. – С. 300–304.