Плазмохимическая обработка порошков титана для пиротехнических источников тока

Бурдикова Т.В., Бабушкина О.В., Абдуллин И.Ш., Шаехов М.Ф.

Наименование организации, страна, почтовый адрес. E-mail

Тонкослойные анодные и катодные пиротехнические заряды на основе циркония имеют высокую надежность воспламенения, безотказность действия, устойчиво горят при различных внешних условиях. Но цирконий является дефицитным, дорогим и пирофорным металлом. Ранее проведенные работы показали возможность снижения содержания циркония в составах ПИТ за счет более дешевого и доступного титана [1].

Поверхность титана при окислении покрыта плотной пленкой оксида, которая в свою очередь может затормозить скорость протекания электрохимической реакции. С целью увеличения реакционной способности порошки титана были обработаны низкотемпературной плазмой. Для порошков титана в качестве плазмообразующего газа использовался инертный газ и смесь аргон – пропана (табл).

Таблица – Влияние низкотемпературной высокочастотной плазменной обработки порошка титана на характеристики горения тонкослойного элемента

| Среда обработки | Напряжение, B | Сила тока, мА | Время выхода, с | Время работы, с | Скорость горения, г/с | Скорость нарастания напряжения, В/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1,0 | 0,5 | 2 | 8 | 0,22 | 0,10 |
| аргон | 1,2 | 0,6 | 2 | 8 | 0,22 | 0,12 |
| аргон-пропан 70:30 | 1,3 | 0,6 | 3 | 10 | 0,16 | 0,10 |

Установлено, что модификация порошков титана низкотемпературной плазмой приводит к изменению параметров их кристаллической структуры, а также атомы плазмообразующего газа (С, Н, О, N) внедряются в поверхностный слой частиц металла, что оказывает влияние на характеристики горения тонкослойных элементов для пиротехнических источников тока на их основе: увеличились напряжение и сила тока в 1,3 – 1,5 раза, время работы в оптимальном режиме - в 1,5 -2 раза, скорость генерирования напряжения - в 1,3 -1,5 раза, за счет увеличения скорости окислительно-восстановительных реакций и полноты протекания реакции.

Литература

1. Т.В. Бурдикова, А.М. Коробков, В.В. Просянюк, И.С. Суворов, О.В.Бабушкина // Влияние модификации порошков титана на характеристики пиротехнических источников тока / Современные проблемы технической химии: материалы международной научно-технической и методической конференции, Казань, КГТУ, 2007. С. 351-354.