УДК 66.02/09+66.047.791.1+533.9.07.1

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА КЕРАМИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ

А.С. Жуков, Т.В. Жукова, И.С. Бондарчук

Томский государственный университет, г. Томск

Эффективность технологии получения керамических порошков (главным образом, оксидов металлов) определяется ее возможной производительностью, энергозатратностью и финансовой рентабельность для получения необходимой структуры выходного продукта (полые или сферические наночастицы) оксидов металлов.

Аппаратная часть плазмохимического метода и технологии синтеза нанопорошков базируется на высокочастотном способе генерации теплоносителя, подаваемого в реакторную часть установки совместно с раствором прекурсора. Тонкодисперсные порошки в данном способе синтезируются путем термохимического разложения жидких распыленных реагентов в высокотемпературном теплоносителе, а сам процесс проходит в прямоточном цилиндрическом реакторе вертикального типа.

Повышение экономической эффективности промышленных установок, позволяющих организовать требуемый режим высокопроизводительного процесса получения широкого класса нанокристаллических материалов с заданными свойствами, может быть обеспечен применением развитого аппарата математического моделирования рабочих процессов в таком реакторе.

В данной работе представлена физико-математическая модель процессов термохимического разложения жидких распыленных реагентов в высокотемпературном теплоносителе, основанная на одновременном рассмотрении двухфазного турбулентного течения в объёме реактора и тепломассопереноса в капле раствора прекурсора. Полную математическую модель процесса можно разбить на две слабосвязанные (только по "правым частям" уравнений) задачи – расчета поля течения теплоносителя и динамику движения жидких частиц прекурсора. Совместно с последней из указанных задач решается система уравнений, описывающая эволюцию геометрии и структуры частицы в потоке.

Параметры форсунки и теплоносителя на входе реактора считаются заданными и постоянными для всего времени работы реактора. Турбулентные напряжения определялось рамками k-(-модели, влиянием капель раствора на структуру турбулентности пренебрегалось.

Для определения газодинамических и термодинамических характеристик реагирующей газовзвеси в поле течения рассматривались две фазы с учетом обмена между ними массой, импульсом и теплом. Для газовой фазы записывали уравнения движения в координатной форме Эйлера в предположении, что влияние локальных разрывов в потоке, вызванных присутствием в газе конденсированных частиц, незначительно. Для капель раствора прекурсора конечного числа фракций уравнения движения записываются в форме Лагранжа; формулируются уравнения для изменения диаметра частиц за счет испарения; уравнения диффузии и теплового баланса. Для учета взаимодействия между фазами в правые части уравнений для газовой фазы включали дополнительные члены, обусловленные взаимодействием частиц с газовой средой.

Оптимизация технологии синтеза металлооксидов в плазмохимическом реакторе связана с анализом следующих определяющих параметров:

- временем пребывания частицы в объеме реактора,

- интегральным по времени тепловым потоком со стороны теплоносителя на жидкокапельную фракцию прекурсора,

- темпом изменения этого теплового потока.

Время пребывания частицы в объеме реактора связано, в свою очередь, со структурой потока, формируемой устройствами подачи теплоносителя и прекурсора. При этом наиболее эффективным средством для управления данным показателем помимо расходных характеристик является подача теплоносителя и прекурсора в режиме закрутки потока.

Результаты численных исследований показали, что при отсутствии закрутки с точки зрения времени пребывания капельной среды прекурсора в объеме реактора его производительность наименее эффективна. Течение при этом носит струйный характер с относительно большим градиентом параметров по радиусу потока, вследствие чего воздействие теплоносителя на капельную среду прекурсора является неравномерным, что, в свою очередь, неминуемо скажется на качестве выходного продукта.

На рис. 1, 2 представлена структура течения, формируемая в условиях закрутки потока на 45(. Из рисунков видно, что направленный под углом оси поток (рис. 1) достигает боковой стенки реактора, в месте контакта образуя зону повышенных давлений и температур (рис. 2, T0 – температура вдуваемого теплоносителя). Далее, после отражения, формируется течение с достаточно равномерным распределением параметров, направленное в сторону выходного сечения реактора.

|  | Рис. 1. – Линии тока для течения при закрутке на потока 45( |
| --- | --- |
|  | Рис. 2. – Поле температур в объеме реактора с закруткой потока 45( |

На рис. 3 даны линии тока частиц с указанием среднего относительного диаметра частиц на этих линиях тока. Средний диаметр по линии определялся соотношением , где  – диаметр частицы; L – длина линии тока. Относительный средний диаметр вычислялся как .

|  | Рис. 3 – Линии тока частиц и их относительный диаметр в закрученном потоке |
| --- | --- |

Подобная организация течения с точки зрения времени пребывания капельной среды прекурсора в объеме реактора обеспечивает большее время нахождения частиц, а вследствие относительной равномерности потока воздействие теплоносителя на капельную среду прекурсора является приблизительно одинаковым, что должно положительно сказаться на качестве и количестве выходного продукта.

Предварительная апробация подхода показала, что организация закрутки потоков теплоносителя и прекурсора увеличивает выход продукта на (8% при снижении энергозатрат (уменьшением температуры теплоносителя) на (11%.

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. Соглашения № 14.В37.21.0758 и № 14.В37.21.0050.