МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМОЙ

Каюмов Р.Р. ,  Петряков С.Ю.

Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева

420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10

rushan_250189033@mail.ru

Области применения модифицированных с помощью плазмы материалов постоянно расширяются (1). Модификация поверхности полимеров с помощью низкотемпературной плазмы зависит от таких параметров как длина, скорость, диаметр  струи, температуры обрабатываемой поверхности, мощности разряда, продолжительности его воздействия и ряда других параметров. Качество обработки полимерной пленки зависит от правильного выбора параметров и режима работы установки.

Экспериментальные исследования воздействия электрического разряда на полиэтиленовое волокно проводились между струйным электролитическим катодом и проточной электролитической ячейкой анодом при диаметре струи dс =3 мм и различных длинах струи. Результаты образцов полимерных материалов до и после обработки показаны на фотографии рис.1 а и б. Как видно из рис. 1 а, на поверхности  полиэтиленового волокна  наблюдаются швы и микротрещины, которые возникают при получении волокна. Воздействие  электрического разряда со струйным электролитическим катодом приводит к расплавлению швов, к залечиванию микропор, микротрещин и удалению дефектов. Это подтверждается фотографией рис. 1  б. В данном случае швы  на поверхности нити не наблюдается. Установлено, что для модификации полимерных материалов необходимо использовать электрический  разряд со струйным электролитическим катодом в интервале lc  4060 мм.

Рис. 1. Фотография поверхности  полиэтиленового волокна:  а- до обработки; б- после обработки  электрическим разрядом

ЛИТЕРАТУРА

- Исследование многоканального разряда между струйным катодом и электролитическим анодом при атмосферном и пониженном давлениях / Р. Р. Каюмов, М. Ф. Ахатов, Ал. Ф. Гайсин // Материалы XXXVII Международной конференции по физике плазмы и УТС. Звенигород, 2010 г. -С. 227.