ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАЗМЫ ВАКУУМНОЙ ИСКРЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПОВЕРХНОСТЬЮ МЕТАЛЛОВ

Башутин О.А., Кирко Д.Л., Савелов А.С., Иванов А.А.

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Россия, 115409 Москва, Каширское шоссе 31. kirko@plasma.mephi.ru

На низкоиндуктивной вакуумной искре в настоящее время проводятся исследования процессов пинчевания сильных токов [1,2]. Вместе с тем, система позволяет моделировать взаимодействие плазмы с поверхностями металлов. Экспериментальная установка состоит из емкостного накопителя (емкость 20 мкФ, напряжение 5-20 кВ) и схемы поджига, подключенной к тригерному разряднику. Электродная система вакуумной искры содержит анод (материал: сталь, медь, диаметр 3-4 мм) заостренной формы и катод (материал: сталь, медь, диаметр 15-20 мм) цилиндрической формы с отверстием 1,5-2 мм в центре. Ток разряда находится в диапазоне 100-150 кА при периоде разряда 8,5 мкс. Плазма разряда состоит из сильно сжатого пинча и более разреженной оболочки. Разряд обладает мощным излучением в видимом и ультрафиолетовом диапазонах электромагнитного спектра. Проводилось исследование взаимодействия плазмы разряда с поверхностью электродов. Также изучался спектральный состав плазмы, примыкающей к поверхностям электродов. Наибольшей интенсивностью обладают линии атомов железа: Fe I 298 нм, 382 нм; ионов железа: Fe II 270 нм, 523 нм; водородные линии H 656 нм и H 434 нм и непрерывный спектр. С помощью линий водорода была измерена температура приэлектродной плазмы, которая составила величину Т=9400300 К. Во время существования плазмы происходит генерация интенсивных высокочастотных колебаний в области частот ν=1-120 МГц. В работе проводилось исследование спектра данных колебаний, и были рассмотрены соответствующие им плазменные волны в диапазоне частот ν=4-106 МГц. На металлических электродах разрядной системы присутствуют характерные структуры, которые изучались с помощью электронного микроскопа и анализатора рельефа поверхности (DEKTAK 150). На катоде находятся кольцевые структуры с периодом 0,1-0,2 мм. При меньших масштабах проявляется волнообразный рельеф с периодом 50-100 мкм и грануляция поверхности с характерными размерами 0,3-0,5 мкм. Наиболее вероятным механизмом возникновения данного рельефа является взаимодействие интенсивных плазменных волн с поверхностью металла.

ЛИТЕРАТУРА

[1] О.А. Башутин, А.С. Савелов, Е.Д. Вовченко. Физика плазмы. 10 (2009) 883.

[2] Д.Л. Кирко, А.С. Савелов, С.А. Саранцев. Вестник Казанского Технологического Университета. 15 (2011) 82.