ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛАЗМЫ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕСС ОСВЕТЛЕНИЯ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА МЕХОВОЙ ОВЧИНЫ

Абдуллин И.Ш.,  Шарифуллин Ф.С., Гайнутдинов Р.Ф.

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Россия, г.Казань  gainutdin_ruslan@mail.ru

В меховом производстве часто приходится сталкиваться с наличием в сырье метисовых пород овец «пёстрой» или пятнистой окраски волосяного покрова. Это не позволяет расширить ассортимент цветовой гаммы мехового полуфабриката. Поэтому в технологию выделки шубной овчины вводят процесс осветления волосяного покрова, что дает возможность снизить естественную пятнистость волосяного покрова и выпускать полуфабрикат шубной овчины светлых тонов. Однако на предприятиях сталкиваются с проблемой неравномерного осветления волосяного покрова по всей площади шкуры, по этой причине шубную овчину не окрашивают в светлые тона. Поэтому с целью крашения шубной овчины с депигментированным волосяным покровом, на первом этапе работы исследовано влияние плазмы ВЧИ разряда пониженного давления и плазмы ВЧЕ разряда пониженного давления на показатель осветления волосяного покрова. В качестве объектов исследования использовали образцы шубной овчины с пигментированным волосяным покровом, прошедшие подготовительные процессы и операции до пикелевания. Партии контрольных и испытуемых образцов отбирали из параллельных топографических участков шкуры.

Для проведения исследований образцы шубной овчины обрабатывали в плазме ВЧИ и ВЧЕ разрядов пониженного давления после процесса пикелевания и для сравнения обработку проводили после процесса протравления. Значения технологических параметров плазменных установок варьировались в следующих диапазонах: для обработки в плазме ВЧИ разряда - время обработки t=1-7 минут, мощность разряда Wp=0,2-5,0 кВт, расход плазмообразующего газа G=0,06-0,15 г/с; в качестве плазмообразующего газа использовали аргон (Ar); для обработки в плазме ВЧЕ разряда - время обработки t=1-10 минут, мощность разряда Wp=0,2-2,5 кВт, расход плазмообразующего газа G=0,02-0,08 г/с; в качестве плазмообразующего газа использовали аргон (Ar).

Через 30 минут после обработки плазмой ВЧИ и ВЧЕ разрядов пониженного давления проводили процесс осветления по традиционной технологии. После процесса дубления определяли значения показателей осветления волосяного покрова (W, %), степень осветления определяли спектрофотометром Х-Rite Color Digital Swatchbook. Осветление контрольных и опытных образцов проводилось каталитическим методом. В качестве катализатора разложения пероксида водорода использовалось сернокислое железо. Результаты исследований влияния плазмы ВЧИ и ВЧЕ разрядов пониженного давления на волосяной покров шубной овчины после процесса пикелевания приведены на рисунках 1.1 и 1.2, а после протравления на рисунках 1.3 и 1.4.

Рисунок 1.1 - Зависимость показателя осветления образцов шубной овчины, обработанных плазмой ВЧИ разряда пониженного давления после процесса пикелевания от продолжительности обработки и мощности разряда (GAr=0,12 г/с, Р=26,6 Па)

Рисунок 1.2 - Зависимость показателя осветления образцов шубной овчины, обработанных плазмой ВЧЕ разряда пониженного давления после процесса пикелевания от продолжительности обработки и мощности разряда (GAr=0,12 г/с, Р=26,6 Па)

Показатель осветления волосяного покрова контрольного образца шубной овчины осветленного по традиционной технологии составляет Wк=53,4 %.

Из рисунков 1.1 и 1.2 видно, что образцы, обработанные плазмой ВЧ разряда пониженного давления имеют показатель осветления выше на 15,6% чем контрольные образцы. Это свидетельствует о более активном взаимодействии меланинов волоса с пероксидом водорода у обработанных образцов, что приводит к наиболее качественному осветлению. Проведение процесса осветления волосяного покрова шубной овчины по традиционной технологии является трудоемким, так как перед процессом дубления необходимо провести пикелевание сырья, а повторная обработка сырья в пикельном рабочем растворе приводит к ухудшению качества кожевой ткани шубной овчины. В связи с этим предлагается процесс протравления проводить без предварительной нейтрализации после обезжиривания волосяного покрова и кожевой ткани шубной овчины. Протравление проходит в присутствии оксида железа, происходит комплексообразование с меланином волоса: железо-диоксид водорода-меланины. Перекись водорода в присутствии железа разлагается с выделением активного кислорода, который вызывает окислительную деструкцию групп, обуславливающих цвет пигмента.

Рисунок 1.3 - Зависимость показателя осветления образцов шубной овчины, обработанных плазмой ВЧИ разряда пониженного давления после процесса протравления от продолжительности обработки и мощности разряда (GAr=0,12 г/с, Р=26,6 Па)

Из рисунка 1.3 видно, что степень осветления обработанного плазмой ВЧИ разряда пониженного давления волосяного покрова шубного сырья, обработанного после процесса протравления выше, чем у образцов, обработанных плазмой ВЧИ разряда после процесса пикелевания.

Рисунок 1.4 - Зависимость показателя осветления образцов шубной овчины, обработанных плазмой ВЧЕ разряда пониженного давления после процесса протравления от продолжительности обработки и мощности разряда (GAr=0,12 г/с, Р=26,6 Па)

Список использованной литературы

1. Страхов И.П. Химия и технология кожи и меха / И.П. Страхов, И.С. Шестакова, Д.А. Куциди. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 496 с.

2. Павлов С.А. Химия и физика высокомолекулярных соединений в производстве кожи и меха / С.А. Павлов, Н.В. Чернов, И.С. Шестакова, А.А. Касьянова. – М.: «Легкая индустрия», 1966. – 481 с.

3. Абдуллин И.Ш., Кулевцов Г.Н., Семенов Д.М., Каримова Л.И., Гарипова О.Н. Применение высокочастотной плазмы пониженного давления в процессах крашения овчины // КОП. 2002 № 3.02 С.35-36.