ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АКТИВНОГО МАГНИЯ В ПОРОШКЕ

Бурдикова Т.В., Козина М.С., Абдуллин И.Ш., Шарафеев Р.Ф.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420015, Казань, ул. Карла Маркса, 68
Электронная почта канцелярии: office@kstu.ru

Задачей работы является отработка метода восстановления активности металлического горючего с истекшим гарантийным сроком хранения. Объектом исследования выбран порошкообразный магний (МПФ), который является одним из самых распространенных горючих в пиротехнических составах различного назначения.

Одним из эффективных способов очистки поверхности металлов от примесей, полировка их поверхности и изменение свойств поверхностного слоя твердых тел является низкотемпературная плазменная обработка в высокочастотном (ВЧ) плазматроне [1]. Указанный способ был реализован при проведении экспериментальных исследований по восстановлению содержания активного магния в порошке. Методика эксперимента заключалась в том, что металлический порошок пропускался через зону ВЧ плазмы. Экспериментальными исследованиями установлено, что при использовании данного способа происходит восстановление активного металла в порошке на 5-13%. Максимальное эффект восстановления достигается при расходе газа 0,04 г/с. Следует учитывать возможность введения в плазму элементов – восстановителей, позволяющих восстановить металл из его оксида. В связи с этим целесообразно вводить в аргон газы, содержащие С и Н2. В качестве газообразного восстановителя может быть пропан. Исследования показали, что введение 30% пропана в аргон позволило увеличить активное содержание магния в порошке на 7-20 % в зависимости от расхода газа.

Рисунок – Зависимость увеличения активности Mg от расхода плазмирующего газа (аргон-пропан)

ЛИТЕРАТУРА

[1] И.Ш. Абдуллин, В.С. Желтухин, И.Р.Сагбиев, М.Ф.Шаехов Модификация нанослоев в высокочастотной плазме пониженного давления, Казань, 2007