МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЯМОЙ ПЛАЗМЕННОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Каренгин А.Г., Каренгин А.А., Шахматова О.Д.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия, 634050, г. Томск, проспект Ленина, 30.

E-mail: karengin@tpu.ru

Одной из проблем ядерной энергетики является обращение с радиоактивными отходами (РАО). Радиоактивные отходы АЭС и отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) существенно разнятся, так как ОЯТ потенциально является весьма ценным продуктом, позволяющим получить после его переработки новое ядерное топливо [1]. Специфика РАО состоит в том, что в настоящее время единственным приемлемым способом их относительного обезвреживания является хранение в течение длительного времени в целях распада содержащихся в них радионуклидов [2].

Оставшийся после первого экстракционного цикла без урана и плутония водный раствор (рафинат) актиноидов и продуктов деления (отходы переработки ОЯТ) выпаривается и после добавления необходимых реагентов (силикатов, фосфатов, боратов и др.) направляется на операцию остекловывания с последующим захоронением. Технология переработки высокоактивных отходов переработки ОЯТ основана на иммобилизации этих отходов в твердые инертные матрицы, пригодные для окончательного захоронения. В качестве инертных матриц для высокоактивных отходов наиболее пригодными признаны силикатные, боросиликатные и фосфатные стекла; для среднеактивных отходов – битумная матрица; для низкоактивных – битумная и цементная матрицы. Однако практическое применение этих методов ограничивается их сложностью, высокой стоимостью и экономической нецелесообразностью использования дорогостоящих способов переработки для отходов низкого и среднего уровня активности.

В работе [3] показана возможность осуществления процесса прямой плазменной утилизации отходов переработки ОЯТ. Поэтому представляет интерес процесс прямой плазменной иммобилизации отходов переработки ОЯТ в воздушной плазме в виде оптимальных водноорганических композиций (ВОК), имеющих адиабатическую температуру горения не менее 12000С, с получением твёрдых продуктов в виде простых и сложных оксидов металлов в составе расплавов хлорида калия (натрия). Это позволило бы радикально уменьшить стоимость иммобилизации отходов переработки ОЯТ за счет сокращения количества передельных операций, объёма емкостного оборудования, затрат химических реагентов, энерго- и трудозатрат.

В работе проведено моделирование процесса прямой плазменной иммобилизации отходов переработки ОЯТ в воздушной плазме для широкого диапазона температур (300-4000 К) и массовых долей воздушного плазменного теплоносителя в виде водноорганических композиций на основе этилового спирта, гидролизного спирта, биотоплива и др. Моделирование проводилось с использованием программы ТЕРРА. В  расчётах использовался следующий модельный состав отходов переработки ОЯТ [3]: HNO3 – 18,0%, H2O – 81,43%, Fe – 0,07%, Mo – 0,1%, Nd – 0,11%, Y – 0,06%, Zr – 0,058%, Na – 0,04%, Ce – 0,039%, Cs – 0,036%, Co – 0,031%, Sr – 0,026%.

На рисунке 1 представлен характерный равновесный состав основных конденсированных продуктов плазменной иммобилизации отходов переработки ОЯТ в воздушной плазме в виде оптимальной водноорганической композиции на основе этилового спирта (69,8% отходы ОЯТ : 0,2% хлорид калия : 30% этиловый спирт) при оптимальной массовой доле воздушного теплоносителя 70%.

Рис. 1 Равновесный состав конденсированных продуктов плазменной иммобилизации отходов переработки ОЯТ в воздушной плазме (70% воздух : 30% ВОК)

Из анализа равновесных составов следует, что прямая плазменная иммобилизация отходов ОЯТ в воздушной плазме в виде оптимальной водноорганической композиции приводит при температурах 1050÷1100 K к образованию в конденсированной фазе простых и сложных оксидов металлов и хлорида калия в виде расплава.

Результаты проведенных исследований могут быть использованы при создании технологии и оборудования для прямой плазменной иммобилизации отходов переработки отработавшего ядерного топлива, позволяющей существенно сократить энерго- и трудозатраты на процесс, а также  извлекать образующихся со временем ценные металлы.

ЛИТЕРАТУРА

[1]	Никифоров А.С., Кулиниченко В.В., Жихарев М.И. Обезвреживание жидких радиоактивных отходов. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 184 с.

[2]	Скачек М.А. Обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами АЭС. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 448 с

[3]	Каренгин А.Г., Шахматова О.Д. Моделирование процесса плазменной утилизации жидких радиоактивных отходов. Вестник науки Сибири. – 2012, – № 2, - С. 22-26.

[4]	Пантелеев Ю.А., Александрук А.М., Никитина С.А., Макарова Т.П., Петров Е.Р., Богородицкий А.Б., Григорьева М.Г. Аналитические методы определения компонентов жидких радиоактивных отходов. – Л.: Труды Радиевого института им. В. Г. Хлопина, 2007. – Т. XII. – С. 124-147.