Исследование концентрации электронов  в ВЧ- разряде пониженного давления с использованием СВЧ Диагностики

Абдуллин И.Ш., Шаехов М.Ф., Гафаров И.Г, Кадыров Ф.Ф.

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Среди применяемых в настоящее время экспериментальных методов исследования концентрации заряженных частиц в плазме и эффективной частоты их столкновений в ней значительное место занимают сверхвысокочастотные методы, основанные на взаимодействии радиоволн СВЧ диапазона с плазмой. Их достоинством является возможность проведения исследований в плазме, существующей в специфических условиях: в виде сгустка или струи, в неистекающих или одиночно перемещающихся областях нагретого до высоких температур газа. СВЧ- методы позволяют осуществлять исследование плазмы без непосредственного контакта конструктивных элементов системы диагностики и не вносить в объект исследования возмущений.

В исследованиях плазмохимических наиболее часто используется два метода: метод свободного пространства (двух частот и отсечки сигнала) и резонаторный метод. Зондирование на двух частотах основано на измерении затухания прошедшей через плазму волны на двух частотах, отсечкой - на измерении частоты зондирующего сигнала, при которой резко увеличивается коэффициент отражения электромагнитной волны; СВЧ- резонаторный метод- на измерении характеристик до и после введения плазмы.

Измерения концентрации электронов методами СВЧ зондирования показали, что при обработке металлов концентрация электронов в высокочастотном индукционном разряде пониженного давления достигает значения 3·1018 м-3.

В высокочастотном емкостном разряде пониженного давления концентрация электронов при обработке металлов при  Рр = 2,0 кВт в разряд и составил (0,5 – 2)·1017 м-3.

Вывод : В высокочастотном емкостном разряде пониженного давления концентрация электронов при обработке металлов меньше, чем в высокочастотном индукционном разряде при одинаковой вводимой мощности Рр = 2,0 кВт в разряд и составляет (0,5 – 2)·1017 м-3.