ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ НИТРИДА ТИТАНА ПОСЛЕ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ НА РОСТ ДРОЖЖЕЙ

Candida utilis, Saccharomyces cerevisiae

Абдуллин И.Ш., Канарская З.А., Хубатхузин А.А., Калашников Д.И., Гатина Э.Б.

Казанский национальный исследовательский технологический университет

420015, Казань, ул.К.Маркса, 68, zosya_kanarskaya@mail.ru

Плазма высокочастотных (ВЧ) разрядов пониженного давления (p = 13,3 - 133 Па) является перспективным методом обработки материалов различной природы. Она позволяет эффективно обрабатывать органические и неорганические материалы с различным внутренним составом и структурой, а также поверхности изделий сложной конфигурации. В частности, этот метод дает возможность получения новых титановых сплавов с различной биосовместимостью. Поскольку токсикологические эффекты наночастиц нитрида титана мало изучены, то актуальными является изучение влияния этих материалов на жизнедеятельность микроорганизмов. Поверхность титана пригодна для микробной колонизации и образования биопленки. Однако, иммобилизация микрорганизмов на металлических изделиях из нитрида  титана может приводить как к снижению, так и к повышению физиологической  активности микроорганизмов.

Цель настоящей работы - исследование влияния нитрид титана на рост дрожжей.

Дрожжи являются неотъемлемой составляющей в жизни человека. Из 36 видов клинически значимых дрожжей роль в провокации аллергических заболеваний  установлена лишь для видов - Candida utilis, Candida albicans Saccharomyces cerevisiae и Malassezia furfur. Большая часть этих дрожжей обитает в природных экосистемах, но некоторые из них ассоциированы с различными заболеваниями человека. На данный момент насчитывают 9 родов (36 видов) клинически значимых дрожжей. В этой связи в качестве объектов настоящего исследования взяты дрожжи Candida utilis, Saccharomyces cerevisiae. Изучалось влияние на жизнедеятельность этих дрожжей имплантантов, изготовленных из нитрида титана  обработанных и необработанных плазмой высокочастотных разрядов. Размер имплантантов составлял 30×10 мм.

Культивирование дрожжей проводили на агаризованной среде с внесенными в нее  стерильными имплантантами. Подготовка питательной среды и установление посевной дозы проводили в соответствии с общепринятыми стандартами. Посевная доза микроорганизмов составила 107 КОЕ/мл. Инкубирование дрожжей Candida utilis и Saccharomyces cerevisiae проводили в термошкафу при оптимальной температуре 37 °С и 32 °С соответственно.

По истечению 3 суток инкубирования дрожжей  Candida utilis наблюдались зоны задержки их роста вокруг имплантов, обработанных плазмой высокочастотных разрядов, на расстоянии 5 мм. При этом на поверхности этих имплантов образование и рост колоний дрожжей не наблюдалось. По истечению 6 суток указанная выше тенденция развития  дрожжей Candida utilis сохранилась. В контрольном опыте с не обработанным плазмой высокочастотных разрядов имплантом, задержки роста этих дрожжей не наблюдалось.

Следует отметить, что присутствие имплантов, обработанных плазмой высокочастотных разрядов,  в агаризованной питательной среде на рост дрожжей  Saccharomyces cerevisiae не повлияло.