Влияние плазменной обработки на капиллярность хлопчатобумажных трикотажных полотен

Нигматзянова Д.М., Абдуллин И.Ш., Азанова А.А.

Казанский национальный исследовательский технологических университет, Россия,

г. Казань, ул. К.Маркса,68, E-mail: nmdilya@yandex.ru

Работа направлена на исследование влияния плазменной обработки на капиллярность хлопчатобумажных трикотажных полотен бельевого ассортимента. Известно, что плазменная обработка  позволяет регулировать гидрофильные свойства текстильных материалов и фактически получать трикотажное полотно, сохраняющее свойства исходного, но с существенно отличными поверхностными характеристиками. При плазменной обработке очень важен выбор плазмообразующего газа, так как в зависимости от его состава, давления, длительности и напряжения разряда можно регулировать свойства материала. Газ может участвовать в реакции (кислород, азот, пропан) или служить инертной средой (аргон и гелий). Такая обработка приводит к увеличению поверхностной энергии, и как следствие - к улучшению гидрофильности и адгезии [1]. Для установления воздействия плазмы на трикотажное полотно в работе использовались плазмообразующие газы – смесь аргона и воздуха. Такой выбор объясняется тем, что воздух более предпочтителен с практической точки зрения. При обработки трикотажных полотен в смеси этих плазмообразующих газов формируется поток низкоэнергетических ионов, которые бомбардируют поверхность волокон и обеспечивают их модификацию с образованием слоя c захороненными атомами Ar. В результате возникают долгоживущие активные центры, способные взаимодействовать с кислородом воздуха после плазменной обработки, что приводит к образованию функциональных групп и приданию поверхности гидрофильных свойств [2].

Для исследования выбраны хлопчатобумажные трикотажные полотна трех артикулов: М200 (100% хлопок) с поверхностной плотностью 169 г/м2, 1724 (100% хлопок) с поверхностной плотностью 276г/м2  и М109 (93% хлопка и 7 % полиуретанового волокна) с поверхностная плотностью 220 г/м2. В ходе работы выявляли зависимость капиллярности трикотажных полотен от мощности разряда (силы тока лампы анода JА) и продолжительности обработки. С увеличением силы тока увеличивается капиллярность трикотажных полотен арт. М200 и достигают предельного значения при  JА =0,4А, арт.М109 -  при JА=0,8А и арт. 1724 - при JА=0,6А, с дальнейшим увеличением мощности капиллярность уменьшается.  С увеличением времени воздействия НТП на образец капиллярность улучшается, достигая предельного значения или неярко выраженного максимума при 9 мин.

Таким образом, плазменная обработка с использованием в качестве плазмообразующего газа смеси воздуха и  аргона позволяет увеличивать  капиллярность суровых хлопчатобумажных трикотажных полотен до значений, которые достигаются при обработке  с использованием кислорода (195-210мм/ч), и может быть применена для интенсификации процессов крашения в трикотажном отделочном производстве.

ЛИТЕРАТУРА

1.	 Низкотемпературная плазма. – [Электронный ресурс] – Режим   доступа: http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/959.html

2.	Трикотаж. – [Электронный ресурс] – Режим   доступа:    http://www.melado.ru/useful/12112008p2.htm