ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА МЕДНОМ ЭЛЕКТРОДЕ В КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ

Тюрин А. Г.

ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет», Россия, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, tag@csu.ru

Поляризационные кривые, снятые на медном электроде в щелочных растворах, не соответствуют диаграмме электрохимического равновесия             М. Пурбе. Для их интерпретации были рассмотрены следующие электрохимические реакции:

Электрохимические равновесия в системе Cu – H2O при 25°С, 1 атм. (воздух) и рН 14

| № п/п | Электродная реакция | Потенциал, В (н. в. э.) | Е25, В (н. к. э.) при рН 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cu2O +2H+ + 2e = 2Cu + H2O | 0,463 – 0,0591 pH | -0,61 |
| 2 | 2CuO + 2H+ + 2e = Cu2O + H2O | 0,575 – 0,0591 pH | -0,50 |
| 2’ | 2Cu(OH)2 + 2H+ + 2e = Cu2O + 3H2O | 0,541 – 0,0591 pH | -0,53 |
| 3 | O2 + 4H+ + 4e = 2H2O; PO2≈0,21 атм. | 1,219 – 0,0591 pH | 0,15 |
| 4 | Cu2O3 + 2H+ + 2e = 2CuO + H2O | 1,824 – 0,0591 pH | 0,75 |
| 4’ | Cu2O3 + H2O + 2H+ + 2e = 2Cu(OH)2 | 1,858 – 0,0591 pH | 0,79 |

Стандартная энергия Гиббса образования Cu2O3 оценена автором по интерполяционной формуле Лагранжа. Остальные термодинамические характеристики взяты из справочной литературы.

На потенциодинамических кривых медного электрода в щелочных растворах выделены 4 зоны. Максимум зоны I обусловлен образованием на поверхности оксида Cu2O. Пик тока в зоне II состоит из двух наложившихся друг на друга пиков, отвечающих реакциям (2) и (3). Выделение кислорода способствует пассивации и утолщению оксидной плёнки. Зона III – область пассивации меди за счёт двухфазной оксидной плёнки Cu2O | CuO (Cu(OH)2). Зона IV соответствует окислению оксида (гидроксида) меди (II) до оксида меди (III).