ТЕРМОДИНАМИКА ХИМИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СИЛИЦИДОВ КОБАЛЬТА

Тюрин А. Г., Николайчук П. А., Мосунова Т. В.

ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет», Россия, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, tag@csu.ru

В системе Co – Si существуют интерметаллиды Co2Si, CoSi, CoSi2. Предельная растворимость Si в ε-Сo составляет чуть больше 10 ат. %. Избыточную энергию Гиббса GE твёрдых растворов кремния в кобальте описывали в рамках двухпараметрического приближения обобщённой теории «регулярных» растворов [1]. Температурные зависимости энергетических параметров системы следующие:

,  .

При 25˚С на воздухе на чистых кобальте и кремнии возможны следующие фазовые равновесия: Co | «CoO» | «Co3O4» | {O2} и Si | SiO2 | {O2}. При содержании Si в ε-Сo большем, чем 10-37 мол. %, единственным продуктом окисления сплава является кремнезём. Таким образом. химическая устойчивость сплавов системы Co – Si полностью определяется содержанием в ней кремния.

В кислых средах пассивационная плёнка на фазах системы Co – Si будет представлять собой чистый SiO2, при условии отсутствия в растворе ионов F–. В нейтральных и щелочных средах схема первичной пассивации сплавов системы Co – Si следующая: сплав + SiO2 (I) → сплав + Co2SiO4 (II) → cплав + CoO (III). Состав пассивирующей плёнки может стабилизироваться на I (), II () или III () стадии.

Таким образом, и электрохимическая устойчивость сплавов системы кобальт – кремний тоже определяется содержанием в них кремния.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Tyurin A. G. // Metals. 1993. № 2. P. 48.