ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ФЛЮИДНОГО АНТИРАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ СОДЕРЖАЩИХ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ CdSe/CdS

Хабриев И.Ш., Хайрутдинов В.Ф., Габитов Ф.Р., Гумеров Ф.М., Галяметдинов Ю.Г., Осипова В.В.

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, termi0@yandex.ru

Проведены исследования по диспергированию чистого поликарбоната и поликарбоната допированного квантовыми точками CdS/CdSe – ядро/оболочка, осуществленного в диапазоне давлений 8,0÷25МПа при температурах Т=313,15К и 358,15К с использованием метода SAS.

Для реализации процесса нанодиспергирования полимеров и фармпрепаратов с использованием метода сверхкритического антирастворителя, была разработана экспериментальная установка (рис. 1). Данная установка позволяет проводит диспергирование полимеров и фармпрепаратов в среде сверхкритического СО2 при давлениях до 45 МПа, в диапазоне температур до 473,15К, с максимальная скорость прокачки диоксида углерода 50 г/мин, максимальная скорость прокачки раствора активного вещества 50 г/мин.

Рис. 1. Экспериментальная установка

Экспериментальная установка состоит из систем создания, регулирования и измерения давления, систем измерения и регулирования температуры, системы подачи смеси «органический растворитель-полимер», сосуда образования частиц, ячейки улавливания частиц.

При выборе режимных параметров осуществления процесса диспергирования поликарбоната по методу SAS имела место ориентация на соответствующие области фазовых диаграмм бинарных систем «поликарбонат - дихлорметан», «поликарбонат-диоксид углерода», «дихлорметан - диоксид углерода» [1, 2, 3] и тройной системы «поликарбонат - дихлорметан - сверхкритический диоксид углерода».

В опытах изменялся один из параметров, а остальные оставались постоянными, что позволило определить влияние каждого конкретного параметра на размер и дисперсность частиц.

Согласно полученным результатам (рис. 2) кривые зависимости среднего размера частиц от давления, при двух различных температурах, одинаковым образом характеризуются присутствием максимума.

Рис. 2. Зависимость среднего размера частиц от давления (3% концентрация поликарбоната в дихлорметане, диаметр сопла 200 мкм): □ - Т=313К и ● - Т=358К.

Распределение частиц «поликарбонат - КТ CdSe/CdS» по размерам (рис.2) указывает на то, что в исследованном диапазоне давлений (исключая окрестность крайних точек) с увеличением температуры средний размер частиц увеличивается. Такое же поведение было характерно и для случая диспергирования чистого поликарбоната [1].

Очень важным показателем эффективности примененного подхода инкапсулирования КТ CdSe/CdS в поликарбонате по технологии SAS является сохранение оптических свойств КТ в полученных нанокапсулах, о чем свидетельствуют спектры фотолюминесценции. Наблюдается батохромный сдвиг пика ФЛ составляющий 5нм, что говорит о незначительной степени агломерации КТ в полимерной матрице[4].

ЛИТЕРАТУРА

- В.Ф. Хайрутдинов, Ф. Р. Габитов, Ф. М. Гумеров, Б. Ле Нейндр, Е. С. Воробьев. Сверхкритические флюиды: теория и практика. 2011. Т.6, 3, 62-78.

- A.V. Gonzalez, , R. Tufeu, P. Subra.  J.Chem. Eng. Data. 2002, 47, 492-495.

- M.J. Lazzaroni, D. Bush, J.S. Brown, C.A. Eckert. J.Chem. Eng. Data. 2005, 50, 60-65.

- Т.Р. Ахметзянов,  И.Ш. Хабриев,  В.Ф. Хайрутдинов,  Ф.Р. Габитов, Ф.М. Гумеров. Вестник Казанского Технологического Университета, 2013, 10, 93-95.