ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТАЦИИ КАНАВОК ОДНОМЕРНО ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА СПЕКТРАЛЬНУЮ ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТРАЖЕННОГО ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Менделеев В.Я.

# Объединенный Институт высоких температур Российской академии наук

# ул. Ижорская 13 стр. 2, Москва 125412, Россия,v_mendeleyev@list.ru

Теплообмен излучением существенно зависит от радиационных свойств поверхности конструкционных материалов [1-3], которые зачастую имеют анизотропную структуру шероховатости [4-6]. В связи с этим для теории и практики теплообмена значительный интерес представляет знание зависимости спектральной интенсивности излучения, отраженного от одномерно шероховатых поверхностей, имеющих различную ориентацию канавок шероховатости относительно плоскости падения теплового излучения. В настоящей работе теоретически оценивается влияние ориентации канавок одномерно шероховатой поверхности со среднеквадратическим отклонением шероховатости 0.5 мкм, 2.0 мкм и 4.0 мкм на спектральную интенсивность теплового излучения абсолютно черного тела при температурах 500 - 3000K, отраженного в зеркальном направлении при углах падения 50( и 70(. Это влияние оценивается по отношению [7] интенсивности излучения, отраженного шероховатой поверхностью с канавками, ориентированными параллельно плоскости падения, к интенсивности излучения, отраженного этой же поверхностью, но с канавками, ориентированными перпендикулярно плоскости падения. Теоретические оценки базируются на результатах проведенного экспериментального исследования отражательных свойств одномерно шероховатых стальных образцов на длинах волн (=0.405 мкм и (=0.635 мкм. Диапазон среднеквадратических отклонений шероховатости поверхности экспериментально исследованных образцов составил 0.01 - 4.3 мкм.

ЛИТЕРАТУРА

1. Q. Zhu, H. Lee, Z. M. Zhang. Front. in Energ. and Power Engin. in Chin. 3 (2009) 60.

2. T. Ghabara. Natural Science 3 (2011) 57.

3. Yi. Xuan, Yu. Han, Yu. Zhou. Int. J. Thermophys. 33 (2012) 2291.

4. C. M. Wicherna, W. Rasp. Advanced Mater. Research 6-8 (2005) 573.

5. Y. Sahin, A.R. Motorcu. Int. J. of Refract. Met. and Hard Mat. 26 (2008) 84.

6. S. Tawfick, M. De Volder, D. Copic, S. J. Park, C. R. Oliver, E. S. Polsen, M. J. Roberts, A. J. Hart. Adv. Mater. 24 (2012) 1628.

7. V.Ya. Mendeleyev. Opt. Commun. 268 (2006) 7.