ТЕПЛОЕМКОСТЬ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ТИТАНАТА БАРИЯ В ОБЛАСТИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

Каллаев С.Н.1,2,  Омаров З.М.1, Ферзилаев Р.М.1,

Садыков С.А. 2, Абдулвахидов К.3

1Институт физики Дагестанского научного центра Российской академии наук,  367003 Махачкала, Россия

Е-mail:kallaev-s@rambler.ru

2Дагестанский государственный университет, Махачкала, 3670…., Россия

Е-mail:ssadyk@yandex.ru

3Южный федеральный университет, Ростов н/Д, 344090, Россия

Е-mail: phys.kam@mail.ru

Нанокристаллическая сегнетокерамика достаточно широко исследовалась в последние годы, тем не менее, осталось много нерешенных проблем, связанных с природой фазовых переходов и особенностями поведения физических и структурных свойств в таких керамиках в широкой области температур.  Более того, структура и свойства таких соединений и их изменения при внешних воздействиях в последнее время является предметом обсуждения. Все это стимулирует и делает актуальными дальнейшие подробные исследования  оксидных керамических материалов с наноразмерными структурами. В частности, исследование теплоемкости в широком температурном интервале позволяет получить важную информацию  о природе физических явлений в наноматериалах: температуре фазового перехода, его размытия, (избыточной) энтропии и величине спонтанной поляризации.

В настоящей работе представлены результаты исследований теплоемкости наноструктурированной керамики BaTiO3 в широкой области температур 150-600К.

Керамика BaTiO3 для исследований, получена твердофазным методом, спеканию которой предшествовала обработка при комнатной температуре синтезированной шихты в  наковальнях Бриджмена силовым воздействием в сочетании со сдвиговой деформацией (СВСД) [1].  Спекание образцов осуществлялось в вакууме (10-3мм.рт.ст.) при температуре 10000С в течение 1 часа.

Измерение теплоемкости проводилось на дифференциальном сканирующем калориметре DSC - 204 F1 Phoenix фирмы NETZSCH (Германия). Скорость  изменения температуры образца составляла 5 К·мин-1. Точность измерения теплоемкости  не превышала  3%.

На рис.1 приведены микрофотографии эталонного и одного из наноструктурированных образцов (120МРа), сделанные  на электронном микроскопе Supra-25. Сравнительный анализ размеров и формы частиц до и после механического воздействия показал, что во втором случае все частицы имеют неправильную форму. Разброс их размеров в зависимости от приложенного давления составлял интервал 50-1200 нм. Некоторые большие размеры частиц - это следствие слипания более мелких частиц под воздействием приложенного давления.

Рис.1. Микрофотографии эталонного (а)  и наноструктурированного  (при Р=120МРа) (б) образцов  BaTiO3.

На рис.2  представлена температурная зависимость теплоемкости эталонного и   наноструктурированных образцов керамики  BaTiO3 в интервале температур 290-600К, включающий область сегнетоэлектрического перехода из кубической в тетрагональную фазу. Видно, что в нанокристаллических образцах титаната бария наблюдаются размытые аномалии теплоемкости, причем, температура соответствующая максимуму аномальной части теплоемкости и ее величина, уменьшается с увеличением сдвиговой нагрузки.

| Рис.2. Температурная зависимость теплоемкости эталонного (1) и наноструктурированных образцов керамики BaTiO3 при различных давлениях обработки: 2-80, 3-120, 4-320 МРа. На вставке: зависимость температуры фазового перехода (температура максимума теплоемкости) от величины давления при обработки. | Рис.3. Температурная зависимость поляризации эталонного (1) и наноструктурированных образцов керамики BaTiO3 при различных давлениях обработки: 2-80, 3-120, 4-320 МРа. |
| --- | --- |

Таким образом, проявляются две особенности фазовых переходов в наноструктуированной керамики BaTiO3: существенное размытие фазового  перехода в широком интервале температур (как в релаксорах) и нелинейное убывание температуры фазового перехода с увеличением приложенного давления.

Из температурной зависимости теплоемкости BaTiO3 можно найти изменение энтропии  фазового перехода и температурную зависимость спонтанной поляризации РS(T), используя известные термодинамические соотношения [2]

S=(CP(T)-C0P(T))/TdT            (1)

PS(T)= S(T)20/1/2 ,                (2)

где C0P(Т) - фоновая теплоемкость образца, 0-диэлектрическая проницаемость вакуума, - коэффициент в температурной зависимости множителя при P2 в термодинамическом потенциале Ландау F=.. Для титаната бария  1/1.7105K [2]. Фоновая теплоемкость C0P(Т) определяется путем экстраполяции  данных по температурной зависимости теплоемкости СР(Т) выше и ниже фазового перехода.

На рис.3 приведена температурная зависимость спонтанной поляризации, рассчитанная из выражения (2). Из рис.2 и 3 видно, что фазовый переход происходит в температурном интервале ~150К, что свидетельствует о существенном его размытии. Величина РS для эталонного образца  составляет ~  24C/cm2, а  РS наноструктурированных образцов в несколько  раз больше.

Рассмотрим результаты исследований с учетом особенностей  структуры керамики BaTiO3. На начальном этапе спекания сегнетоэлектрические кристаллиты, из которых состоит обработанный методом СВСД прессованный порошок-заготовка, в структурном отношении далеки от совершенства. Количество дефектов микроскопического (вакансии) и макроскопического (дислокации, трещины) характера, содержащихся в кристаллитах, зависит от значений давления, приложенного в процессе обработки. Рост давления обработки до 25 МРа приводит к уменьшению размеров кристаллитов и сужению интервалов их разброса [1]. При повышении давления одновременно с увеличением удельной поверхности (содержания более мелких зерен) происходит повышение плотности дислокаций в кристаллитах, что легко обнаруживается по уширению дифракционных пиков на рентгенограммах [3].

Высокая концентрация дефектов [4] и создаваемое  дислокациями поле деформаций [5]  может существенно повлиять на особенности термодинамических величин образца в области фазового перехода. Согласно [4], сильные дефекты (т.е. высокая их концентрация) приводят к увеличению величины теплоемкости и размытию скачка теплоемкости при приближении к точке фазового перехода, что и наблюдается в эксперименте (см. Рис.2).

В [6] показано, что упорядоченные области вблизи дислокационных линий могут возникать значительно выше температуры перехода в идеальном кристалле. В нашем случае, упорядоченными областями могут являться нанообласти с неоднородной локальной поляризацией, которые возникают случайным образом в кристаллитах. Упорядоченные области  образуют сложный случайный каркас, состоящий из упорядоченных доменов в различных кристаллитах и принизывающих весь кристалл, хотя и занимающих малую долю его объема. Корреляционная длина таких областей очень мала и макроскопическая поляризация не возникает. При определенной температуре Tf >Tc такая структура может перейти в состояние с преобладающим числом доменов с определенным знаком Р, т.е. имеет место фазовый переход в дислокационном каркасе. С понижением температуры толщина упорядоченных областей каркаса растет, и при Т=Тс должны возникать сравнительно большие упорядоченные кластеры, захватывающие многие дислокации. В результате в области ТТс упорядочение распространяется на весь объем кристалла, и на эксперименте это должно проявиться как размытый фазовый переход второго рода.

Сильное размытие фазового перехода Т-Тс ≈102К (на порядок больше, чем предсказывают теоретические оценки в [4,5]), которое наблюдается в эксперименте (Рис.2 и 3), может быть обусловлено дополнительно с влиянием границ кристаллитов на поля дислокаций и с макроскопически неоднородной пластической деформацией. Смещение фазового перехода в область низких температур при повышении давления может быть связано с уменьшением размеров кристаллитов (размерный эффект).

Таким образом, результаты работы показывают возможность получения наноструктурированной  керамики  BaTiO3  и управления его физическими свойствами методом СВСД.  При этом дефектная структура играет  основную роль в формировании физических свойств керамики.

Литература

[1] К.Г.Абдулвахидов, М.А.Витченко, И.В.Мардасова, и др. ЖТФ 77, 69 (2007)

[2] Б.А.Струков, А.П.Леванюк. Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах.: Наука, М. (1995) 302с.

[3] М.А.Витченко, И.В.Мардасова, Э.Н.Омаева, и др. Письма в ЖТФ 33, 45 (2007)

[4] А.П.Леванюк, В.В.Осипов, А.С.Сигов, А.А.Собянин, ЖЭТФ 76, 345 (1979)

[5] И.М.Дубровский, М.А.Кривоглаз, ЖЭТФ 77, 1017 (1979)

[6] В.М.Нарбутовский, Б.Я.Шапиро, ЖЭТФ 75, 948 (1978)