ТЕРМОДИНАМИКА ТРОЙНОГО СОПОЛИМЕРА МОНООКСИДА УГЛЕРОДА С ЭТИЛЕНОМ И БУТЕНОМ-1 В ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ ОТ T → 0 ДО 500 К

Афонин П.Д.1, Смирнова Н.Н.1, Голодков О.Н.2

1Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Россия, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина 23/5, E-mail: pavel_aphonin@live.ru

2Институт химической физики в Черноголовке Российской академии наук, Россия, 142432, г. Черноголовка, Московская область, E-mail: gbelov@cat.icp.ac.ru

Поликетоны представляют новый класс функциональных высокомолекулярных соединений с потенциально ценными свойствами, такими, как термопластичность, ударопрочность, высокая стойкость к агрессивным средам, растворителям, смазкам, топливу, термостабильность, хорошие адгезионные свойства, легкость образования пленок и высокоориентированных волокон, что позволяет успешно использовать поликетоны в электротехнике, автомобиле- и приборостроении. Низкая газопроницаемость, высокая термостабильность и при этом стойкость к УФ- и (-излучениям дают возможность использовать поликетоны при изготовлении деталей медицинских принадлежностей и оборудования. Одним из таких представителей является тройной чередующийся сополимер монооксида углерода с этиленом и бутеном-1

В данной работе методами адиабатической вакуумной и дифференциальной сканирующей калориметрии изучена температурная зависимость теплоёмкости  тройного чередующегося сополимера монооксида углерода с этиленом и бутеном-1 в области температур от T → 0 до 500 К. Образец сополимера содержал 14.6 мол.% бутановых фрагментов. Структура и состав повторяющихся звеньев были определены методами ЯМР и ИК-спектроскопии, а также по данным элементного анализа. По нашим калориметрическим данным было установлено, что образец был частично кристаллическим. На основе экспериментальных данных о теплоёмкости были определены термодинамические характеристики стеклования и стеклообразного состояния (температура стеклования , скачок теплоёмкости при расстекловании , нулевая  и конфигурационная энтропии), термодинамические характеристики плавления (температура , энтальпия  и энтропия  плавления), рассчитаны стандартные термодинамические функции (энтальпия , энтропия , энергия Гиббса  нагревания) в области температур от T → 0 до 500 К.

В усовершенствованном калориметре сгорания со статической бомбой и изотермической оболочкой была определена энергия сгорания сополимера с погрешностью ±0.02%, рассчитаны стандартные энтальпия сгорания  и термодинамические параметры образования (энтальпия , энтропия , энергия Гиббса ) при температуре 298.15 К, что позволило рассчитать стандартные термодинамические характеристики синтеза сополимера (энтальпия , энтропия , энергия Гиббса ) в изученной области температур.

Полученные термодинамические данные представляют интерес в качестве теоретической базы для дальнейшего изучения и прогнозирования свойств этих сополимеров, а также при планировании технологических процессов и разработок

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (задание № 4.1275.2014/К).