ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ NH4FexMn1(xPO4(H2O

Тифлова Л.А., Монаенкова А.С., Алешин В.А., Яковлев П.П.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.3

E-mail: tiphlova@phys.chem.msu.ru

Настоящая работа является продолжением  систематических исследований новых функциональных материалов, синтезированных на основе соединений переходных элементов, которые проводятся в лаборатории термохимии им. В.Ф. Лугинина. Она посвящена изучению термохимических свойств твердых растворов NH4FexMn1(xPO4(H2O. Выбор объектов исследования обусловлен их применением в качестве прекурсоров в синтезе катодных материалов LiFexMn1(xPO4 для литий-ионных аккумуляторов, получающихся в результате замещения в NH4FexMn1(xPO4(H2O аммонийной группы на литий.  Сложные фосфаты LiFexMn1(xPO4 обладают высокой теоретической емкостью и рабочим потенциалом, при этом они являются дешевыми и экологически безопасными материалами. Термодинамические свойства твердых растворов NH4FexMn1(xPO4(H2O ранее не изучались. В литературе имеется единственная работа, в которой методом калориметрии растворения при 298.15 К была определена только энтальпии образования NH4FePO4(H2O [1].

Синтезированные в настоящей работе образцы NH4FexMn1(xPO4(H2O были проанализированы методом рентгенофазового, рентгеноспектрального и термогравиметрического анализа. Энтальпии образования твердых растворов NH4FexMn1(xPO4(H2O определялись методом калориметрии растворения. В герметичном качающемся калориметре с изотермической оболочкой при 298.15  К измерены энтальпии реакций NH4FexMn1(xPO4(H2O (х=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0) с 1 М соляной кислотой. Подъем температуры в опытах измерялся платиновым термометром сопротивления, термометрическая чувствительность калориметра – 3(10(5 К. Тепловое значение калориметра определялось электрическим способом. По полученным данным с использованием надежных литературных данных по термохимическим свойствам растворов хлоридов аммония, железа и марганца, а также растворов фосфорной кислоты,  соляной кислоты и воды были рассчитаны энтальпии образования NH4FexMn1(xPO4(H2O. Установлена зависимость энтальпий образования твердых растворов NH4FexMn1(xPO4(H2O от степени замещения железа на марганец.

Работа поддержана РФФИ (код проекта 12-08-01258а).

ЛИТЕРАТУРА

1. A.Q. Yuan, J.Wu, Z.Y.Huang, K.Wu, S.Liao, Z.F.Tong. Material Reseach Bulletin. 43 (2008) 1339.