ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФАЗОВАЯСАМОМОДУЛЯЦИЯ СВЕТА В НАНОЖИДКОСТИ

Ливашвили А.И., Костина Г.В., Якунина М.И.

Дальневосточный государственный университет путей сообщений, Хабаровск, Россия, ул Серышева 47. livbru@mail.ru

Коллоидные суспензии или, как сейчас их принято называть, наножидкости, широко применяются в различных сферах современной технологии. Искусственные среды с высокой оптической нелинейностью были получены в коллоидах, содержащих  частицы субмикронных размеров. В то же время, физические механизмы, связанные, в частности, с нелинейными оптическими процессами в таких средах, на наш взгляд, требуют дополнительного исследования.

При взаимодействии света с частицами наножидкости последние, находясь под действием градиента электрического поля световой волны создают градиент концентрации. Эти процессы приводят к изменению показателя преломления (концентрационная нелинейность), порождая зависимось фазы волны от интенсивности - фазовую самомодуляцию (ФСМ).  Заметим, что эффекты ФСМ, вызванные распространением излучения в жидкости и обусловленные тепловой нелинейностью изучались теоретически и экспериментально в работе [1]. Изучение упомянутых эффектов, протекающих в наножидкости и, обусловленные концентрационной нелинейностью, в доступных нам научных публикациях не нашло отражения. Исключение составляет работа [2], в которой эта проблема рассматривалась качественно и при малых возмущениях концентрации.

Учитывая в показателе преломления среды  её зависимость от массовой концентрации  , можем записать разложение:

,                                        (1)

где - начальная концентрация частиц на оси  светового пучка с гауссовым профилем интенсивности.

Эволюционное уравнение, описывающее динамику концентрации, с учётом начальных и граничных условий, можно  записать в виде

(2)

,   │ =0=0.  При   0,  <          (3)

Здесь введены безразмерные переменные:,, и приняты обозначения: поляризуемость частиц, интенсивность света, скорость света, постоянная Больцмана, температура среды.

Спектральная задача (2) - (3) вряд ли разрешима в классическом смысле. Заметим, что в более упрощённой постановке (приосевое приближение и малые возмущения концентрации) упомянутая задача решалась в наших работах [3,4]. В этой работе решение  будем искать в автомодельном виде

,                                                          (4)

где  и  .

Далее, подстановка этих функций и новой переменной приводит к уравнению, содержащему две неизвестные функции и :

.    (5)

В дальнейшем будем интересоваться процессами вблизи начала координат, для чего в равенстве (5) произведём замену:  . Далее, ограничиваясь слагаемыми не выше  получим:

.            (6)

Приравнивание коэффициентных функции этого полинома нулю, приводит к системе дифференциальных уравнений:

.               (7)

Решения этой системы можно представить в виде

,                       (8)

.                                          (9)

Постоянные интегрирования илегко определяются из начального условия (3). Из (8) следует, что найденная функция фактически определяет «амплитуду» концентрации в момент времени , а сама концентрация – обладает однопараметрической зависимостью.  В квазистационарном режиме выражение (8) сильно упрощается:

(10)

Отсюда видно, что физически разумные решения могут реализовываться только при  отрицательных значениях показателя экспоненты и положительных для параметра . То есть, должно выполняться неравенство:   Используя явный вид величины , можно получить  ограничение на величину интенсивности света: Заметим, что поляризуемость частиц вычислялась по формуле Максвелла-Гарнетта:

,

где диэлектрические проницаемости частиц и жидкости соответственно, а радиус частицы. При оценке мы полагали , и .

Обращаясь к равенству (1), мы видим, что возникшая в результате нелинейного отклика добавка к  сложным образом зависит от интенсивности световой волны (не керровская среда). Эта добавка, в свою очередь, приводит к изменению фазы  (характерное расстояние, проходимое волной) и,  соответственно, к  изменению частоты световой волны при её распространении в  наножидкости, которое в квазистационарном приближении можно представить в виде

(11)

Таким образом, равенство (11) выражает факт уширения спектра в результате фазовой самомодуляции, которое развивается во времени и в пространстве. Как видим, производная   в общем случае отлична от нуля и, значит, у волнового вектора  возникает поперечная компонента , что вызывает пространственно-угловое распределение излучения.

ЛИТЕРАТУРА

- R Karimzadeh, Spatial self-phase modulation of a laserbeam propagating through liquids with self-induced natural convection flow/ Karimzadeh R  //  Journal of  Optics.-2012.- V. 14,  № 9 , 095701 (9pp).

- Tabiryan and W. Luo. Soret feedback in thermal diffusion of suspensions //Phys. Rev. E, v.57, №4 (1998) p. 4431- 4438.

- В.И.Иванов, А.И.Ливашвили. Электрострикционный механизм самовоздействия излучения в жидкости с наночастицами // Вестник НГУ, сер. физич. 2009. №2. С. 72-74.

- A.I.Livashvili, V.V. Krishtop, M. I. Yakunina, Electrostrictive Self-Action Mechanism of Radiation in Nanofluids.  Advances in Condensed Matter Physics, 2013, Article ID 591087, 5.