Описание процессов зарождения и роста металлических нанокластеров методом многомасштабного моделирования

Гельчинский Б.Р.1, Воронцов А.Г.2, Коренченко А.Е.1,2

1Институт металлургии УрО РАН, Россия, Екатеринбург,ул.Амундсена,101. brg47@list.ru

2Южно-Уральский государственный университет, Россия, Челябинск, Ленинский пр.76а

Среди  различных существующих способов нас интересует получение металлических наночастиц методом испарения и конденсации. Данный способ заключается в испарении металла при  нагревании в атмосфере инертного газа с низкой плотностью. Пары металла перемещаются от горячего источника в область более холодного газа путем комбинации конвективных потоков и диффузии. Понижение температуры ведет к быстрому снижению равновесного давления пара и высокому пересыщению, которое, в свою очередь, вызывает быстрое образование критических зародышей. Затем происходит Броуновская коагуляция и термофоретическое осаждение частиц. Для того чтобы понять, каким образом можно получить металлический нанопорошок требуемого качества (размер, форма, дисперсность), нужно определить физические параметры процесса зарождения и роста частиц в газовой фазе. Механизм образования наночастиц при конденсации в атмосфере инертного газа включает образование зародышевых центров, рост частиц, коагуляцию и коалесценцию. Для изучения процессов парофазного синтеза наночастиц в условиях реального эксперимента более приемлемо использование сочетание методов классической МД для описания быстрых процессов (типа столкновения наночастиц различных размеров), которые протекают на атомном масштабе времени и пространства, и методов теории непрерывной среды для описания конвективного движения потоков частиц в поле температурных градиентов, создаваемых в реакторе для их синтеза. Многомасштабное моделирование предполагает не только моделирование в разных масштабах размера от атомного, до макроуровня, но и возможность применения результатов моделирования, полученных на одном уровне в качестве исходных данных на следующем уровне масштабирования.

Применяемые методы моделирования

- Макроскопическое моделирование - применение методов теории непрерывной среды.

- Атомное и микроскопическое моделирование процессов формирования металлических нанокластеров – метод классической молекулярной динамики,

Работа поддержана проектом по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 27.