СВЯЗЬ МЕЖДУ ИМПУЛЬСНЫМ МЕТОДОМ И МЕТОДОМ ПЕРИОДИЧЕСКОГО НАГРЕВА

Перевозчиков С.М.,Загребин Л.Д., Артанов А.М.

ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова», 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7, E-mail: psm@idz.ru

В настоящее время для измерения теплофизических свойств (ТФС) широко распространены нестационарные методы, такие как импульсный метод (метод Паркера) [1,2] и метод периодического нагрева [3], различающиеся  способом теплового воздействия на образец. В теоретической модели импульсного метода Паркера тепловое воздействие представляется в виде импульса с бесконечно малой длительностью δt. В спектральном виде его можно представить через преобразование Фурье как

Fδt=∆ω=e-iω0=1 ,

т.е. в виде бесконечной суммы колебаний различных частот с одинаковой амплитудой и нулевой начальной фазой. Соответственно, преобразование Фурье от функции температуры по методу Паркера будет представлять собой реакцию образца на гармоническое воздействие, в методе периодического нагрева

FθFo=F1+2n=1∞-1nexp-n2π2Fo=

=πδPd-iω+2n=1∞-1nn2π2+iPd,

где Fo=atd2 -безразмерное время (критерий Фурье), Pd=ωd2a – безразмерная частота (критерий Предводителева), d – толщина образца, a – температуропроводность, t – время, ɷ - частота. Сдвиг фазы

tg φ=ReIm=-2n=1∞-1nn2π2n4π4+Pd21Pd+2n=1∞-1nPdn4π4+Pd2.		(1)

На рис. 1 показана зависимость φ(Pd) для точного решения [3] и формулы (1) с различным количеством членов ряда.

Видно, что в сравнении с точным решением для метода [3] периодического нагрева данные формулы упрощаются.

Рис.1. Зависимость φ(Pd). 1-количество членов ряда 1, 2-2, 3-точное решение [3].

ЛИТЕРАТУРА

- Parker W. J., Jenkins R. S., Buttler C. P., Abbott G. L. Flash method of determining thermal diffusivity, heat capacity and thermal conductivity // J. Applied. Phys. -1961. -V. 32. №9. -P. 1679-1684.

- Перевозчиков С. М., Загребин Л. Д. Автоматизированная система измерения теплофизических параметров металлов и сплавов // Приборы и техника эксперимента. -1998. -№3. -С. 155-158.

- Платунов Е. С., Буравой С.Е., Курепин В. В., Петров Г. С. Теплофизические измерения и приборы. –Л.: Машиностроение, 1986. –256 с.