ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ И ГОРНЫХ ПОРОД

Эмиров С.Н., Рамазанова А.Э.

Институт проблем геотермии  ДНЦ  РАН, Россия, 367030  г. Махачкала, пр. И. Шамиля 39-а. e-mail: wemirov@mail.ru

Температурная зависимость решёточной теплопроводности кристаллических твёрдых тел = 1/, которую в теплофизике называют законом Эйкина [1], является очень удобным и чувствительным параметром, с помощью которого можно определять и исследовать процессы распространения и рассеяния тепловых волн в твёрдом теле и возможные преобразования под давлением, связанные с изменением сжимаемости и структуры кристаллической решётки.

Гидростатическое давление, оказывая существенное влияние на кристаллическую решетку и, следовательно, на межатомные расстояния, приводит к росту максимальной частоты колебания атомов и связанной с ней характеристической температуры Дебая. Влияние давления на теплопроводность твердых тел многие авторы [2,3] рассматривают, основываясь на формулу Лейбфрида-Шлемана [4]:

,                                                (1)

где М–молекулярный вес, α–постоянная решетки, θ=h/k –характеристическая температура Дебая, h и k – постоянные Планка и Больцмана, γ–параметр Грюнайзена.

На основании уравнения (1) давление должно приводить к линейному росту величины решёточной теплопроводности. Однако обзор работ, посвящённых результатам экспериментальных исследований полупроводников и горных пород [5-11] показывает, что давление в основном приводит к интенсивному росту теплопроводности в начальной области давлений до 100 МПа, а далее наблюдается менее интенсивный рост.

Для выяснения причин, вызывающих у одних полупроводников и горных пород линейный рост, а у других интенсивный рост теплопроводности в начальной стадии давления, в данной работе приведены результаты экспериментальных измерений по влиянию гидростатического давления до 400 МПа в области температур 273-523 К на теплопроводность образцов монокристаллического и поликристаллического теллура (Те) p-типа  [12] с концентрацией носителей р=5·1017см‒3, халькогенида  мышьяка  (As2Se3) [13], который может быть синтезирован как в аморфном, так и в поликристаллическом состояниях [14,15], гранита [16] и слюдокерамики [17].

Измерения проводились абсолютным компенсационным методом в стационарном тепловом режиме [5] в камере высокого давления, где в качестве среды, передающей давление, использовался газ аргон.

Для выделения решёточной доли теплопроводности и исследования механизма влияния давления на процессы теплопереноса, было исследовано влияние давления до 400 МПа в области температур 273-523 К на электропроводность и термоЭДС образцов теллура. Из этих данных по соотношению Видемана-Франца для случая невырожденного электронного газа была дана оценка вклада электронного и биполярного механизмом в общую теплопроводность. Вычитанием из общей теплопроводности электронной и биполярной составляющих была получена зависимость фононной теплопроводности монокристаллических и поликристаллических образцов теллура от давления при различных температурах, которая представлена на рис.1.

(а)                                                                  (б)

Рис.1. Зависимость теплопроводности монокристаллического (а) и   поликристаллического (б) Те от давления при различных температурах

По результатам эксперимента температурная зависимость теплопроводности монокристаллического теллура при атмосферном давлении описывается законом (Т)=СТ‒1.05. Гидростатическое давление приводит к линейному росту решёточной теплопроводности (рис.1а) и к изменению характера её температурной зависимости, где (Р,Т)=СТ‒1.5 при Р=400 МПа. Температурная зависимость теплопроводности под давлением в монокристаллических соединениях отмечена в работе [3].

Зависимость теплопроводности поликристаллических образцов теллура от температуры при атмосферном давлении имеет вид (Т)=СТ‒0.92. Гидростатическое давление приводит к интенсивному росту теплопроводности  в начальной  области до 100 МПа, а далее стремится к насыщению и ослаблению её температурной зависимости (рис.1б), где (Р,Т) = СТ‒0.75 при Р=400 МПа, которое указывает на начало процесса перехода структуры поликристаллического теллура от хрупкого к пластичному (аморфному) состоянию [18-20].

На рис.2 представлены относительные изменения решеточной теплопроводности образцов теллура (а) и соединения As2Se3 (б) от гиростатического давления. Интенсивность роста теплопроводности в начальной стадии давления до 100 МПа происходит только в поликристаллических образцах одного и того же соединения.

(а)                                                               (б)

Рис.2. Относительное изменение решеточной теплопроводности Те (а) и

As2Se3  (б) от давления

(а)                                                               (б)

Рис. 3. Зависимость теплопроводности гранита (а) и пористой слюдокерамики

(б) от давления при различных температурах

Анализируя работы по влиянию гидростатического давления на теплопроводность диэлектриков, полупроводников и горных пород [5-11] и полученные нами результаты по влиянию давления на теплопроводность образцов гранита [16] (рис.3а) и пористой слюдокерамики [17] (рис.3б), можно предположить, что достаточно большое количество поликристаллических соединений и горных пород в области давлений до 100 МПа имеют признаки фазового перехода 2-го рода [21], причем обратимого, т.к. при понижении давления гистерезиса в зависимости (Р) не наблюдается.

ЛИТЕРАТУРА

1. A.Euchen. Uber die Temperaturabhangigkeit der Warmeleitfahigkeit fester Nichtmetalle. Ann. Phys. 1911. 185 с..

2. O Alm, G.Backstrom . High Temperatures-High Pressures. 7 (1975) P.235.

3. В.Е. Селезнев, Н.С. Цыпкина, А.В. Петров, А.А.Аверкин, Ю.А Логачев . ФТТ. 1976. Т.18. В.5. С.1423.

4. Г.Лейбфрид . Микроскопическая теория механических и тепловых свойств кристаллов. М.:Физматгиз. 1963. 121с.

5. С.Н. Эмиров. Дисс.д.т.н.. М. МЭИ.  1997.

6. K. Horai, J. Susaki. Physics of the Earth and Planetary Interiors. 55 (1989) P. 292.

7.  U. Seipold , R. Engler R. Gerlands. Beitz. Geophysik Leipzig. 1. (1981) Р.65.

8.  D.S. Hughes  and  F.  Savin F..  Phys.Rev. 61. №3. (1967) P.861.

9.  Т.С. Лебедев, В.А. Корчин, Б.Я. Савенко и др. Киев: Наук. думка. 1988. 248с.

10. А.Э Рамазанова, С.Н. Эмиров.  Ж. Мониторинг. Наука и технологии. 2. (2010) С.93.

11. С.Н. Эмиров, А.Э Рамазанова. Изв. РАН, сер.физ. 2013. Т.77. № 3. С.317.

12. Х. И. Амирханов, Г.Б. Багдуев. Докл. АН. 124. (1969) С. 554 с.

13.  С.Н.Эмиров. А.Э. Рамазанова, Э.Н. Рамазанова. Сб.н. тр. "Тепловое поле Земли и методы его изучения". Москва, 2008. С.284.

14. А.А Вайполин, Порай-Кощиц.. ФТТ. 2 (7). (1960) С. 1656.

15. З.У Борисов,ь Химия стеклообразных полупроводников. Л. ИЛУ. 1972. 245 с.

16.  Г.Г. Гаджиев, А.Э. Рамазанова, С.Н. Эмиров. Изв. РАН. Сер. Физ. Т.78. №4. (2014) С.452.

17..M.Abdulagatov, S.N.Emirov, Kh.A.Gairbekov, S.Ya.Askerov and E.N.Ramasanova. Ind. Eng. Chem. Res. 41. (2002) P.3586.

18. В.Г. Барьяхтар. А.А. Галкин. Докл. АН. Т.227. № 5. (1976) С. 1079.

19. А.А. Галкин, В.Г Барьятар, В.Н Варюхин, О.И. Дацко. Докл. АН. Т.239. № 4. (1978) С.835.

20. T.С. Лебедев, В.А. Pudl. Techn. Univ.Heavy Industry, Ser. Mining. V.35. (1978) p.3.

21.  А.Ю Гуфан.  Сб.тр. межд. симп. «Конденсированные среды при высоких давлениях». (2012) С.5.